식품의약품안전청 고시 제2011-35호

기구 및 용기·포장의 기준 및 규격 일부개정고시

2011. 7. 8.

식품의약품안전청

식품의약품안전청 고시 제2011-35호

기구 및 용기․포장의 기준 및 규격 일부개정고시

1. 개정 이유

국제기준과의 조화를 통한 기구 및 용기․포장의 안전확보 및 관리체계 합리화를 위하여 기구 및 용기․포장 제조 시에 사용되는 원료유래 유해물질에 대한 안전기준을 신설하고, 종이컵 등 가공지제 중 식품과 직접 접촉하는 면이 합성수지제로 도장되어 있는 경우에는 도장된 합성수지제 규격을 적용하도록 하고자 함

2. 주요 내용

가. 합성수지제 기구 및 용기․포장에 대한 납, 카드뮴 등 재질규격 재정비(제 7. Ⅳ. 1. 1-1 ∼ 1-38)

현행 합성수지제(38종)에 대한 재질규격 중 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬 규격을 일반기준으로 분리

나. 합성수지제 등에 대한 안전기준 강화(제 7. Ⅳ. 1-11, 1-13, 1-35, 제 7. Ⅳ. 5)

(1) 폴리아미드 등 3종 합성수지제 기구 및 용기․포장 제조에 사용된 원료물질에서 유래되어 용출될 우려가 있는 라우로락탐 등 3종의 용출규격 추가 신설

(2) 합성수지제인 에폭시수지에 대한 4,4-메틸렌디아닐린의 용출규격이 신설됨에 따라 에폭시수지로 코팅된 금속제 기구 및 용기․포장에 대해서도 이를 반영함

다. 합성수지제 등 43종 재질에 대한 용출규격 중 중금속 규격을 납 규격으로 변경(제 7. Ⅳ. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 제 7. Ⅴ. 6)

합성수지제(38종), 셀로판, 고무제, 종이제 또는 가공지제, 목재류, 전분제에 대한 용출규격 중 비색법을 이용한 중금속 규격을 개별규격인 납 규격으로 개정

라. 종이제 및 가공지제에 대한 용출규격의 합리적 개선(제 7. Ⅳ. 4)

(1) 종이컵 등 가공지제 중 식품과 직접 접촉되는 면이 합성수지제로 도장된 경우에는 도장된 합성수지제의 용출규격을 적용하도록 함

(2) 피자박스 등 종이제에 대해서는 국제기준과의 조화를 위하여 증발잔류물 규격 삭제

마. 일반시험법 중 비소시험법에 유도결합플라즈마발광강도측정법 추가(제 7. Ⅴ. 9)

셀로판, 종이제 등 6종 재질에 대한 비소 시험 시 유도결합플라즈마발광강도측정법을 사용할 수 있도록 함

3. 기타 참고사항

가. 관계법령 : 「식품위생법」 제9조제1항

나. 예산조치 : 별도조치 필요없음

다. 합    의 : 해당사항 없음

라. 기    타 : (1) 행정예고 : ‘10.12.28 ～ ‘11.1.7

(2) 규제심사 : 규제개혁위원회 규제심사 통과(‘11.5.30)

식품의약품안전청 고시 제2011-35호

「식품위생법」 제9조제1항에 따른 「기구 및 용기·포장의 기준 및 규격」(식품의약품안전청 고시 제2010-84호, 2010. 11. 18)을 다음과 같이 개정합니다.

2011년 7월 8일

식품의약품안전청장

기구 및 용기·포장의 기준 및 규격 일부개정고시

기구 및 용기․포장의 기준 및 규격 일부를 다음과 같이 개정한다.

제 7. Ⅰ. 2. 중 “글리세린 등”을 “글리세린, 왁스 등”으로 하고, 8.을 다음과 같이 신설한다.

8. 합성수지제 기구 및 용기․포장에 사용되는 재질은 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬이 100 mg/kg 이하(합계로서) 이어야 한다.

제 7. Ⅲ. 3. 중 “젖병의”를 “젖병(유리제 제외)의”로 한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-1 나. 중 1)을 삭제하고, 2)부터 4)까지를 각각 1)부터 3)까지로 하며, 다. 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라. 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하며, 5)부터 7)까지를 각각 1)부터 3)까지로 하고, 8)을 다음과 같이 4)로 하며, 9)부터 11)까지를 각각 5)부터 7)까지로 한다.

라. 시험방법

4) 납

가) 분석원리

폴리염화비닐에서 용출되는 납을 원자흡광광도기 또는 유도결합플라즈마발광강도측정기로 측정한다.

나) 장치

원자흡광광도기 또는 유도결합플라즈마발광강도측정기

다) 표준용액

질산납(Ⅱ)(lead nitrate) l59.8 mg을 정밀히 달아 10% 질산 10 mL에 녹이고 물을 가하여 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 1000 mL 메스플라스크에 넣고 각 시험법에 규정된 침출용액을 가하여 1000 mL로 한 액을 납 표준용액으로 한다(1 μg/mL).

라) 시험용액의 조제

4%초산을 침출용액으로 하여 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 액을 시험용액으로 한다.

마) 시험조작

시험용액과 표준용액에 대하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 11. 원자흡광광도법(파장 283.3 nm) 또는 12. 유도결합플라즈마발광강도측정법(파장 220.4 nm)에 따라 시험하여 시험용액 중 납의 양을 구한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-2. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6), 7)을 각각 2), 3)으로 하고, 8)을 4)로 하며, 4)(종전의 8)) 중 라)를 다음과 같이 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

4) 1-헥센 및 1-1옥텐

라) 시험용액의 조제

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 액을 시험용액으로 한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-3. 나. 중 1)을 삭제하고, 2)를 1)로 하며, 다. 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라. 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하며, 5)를 1)로 하며, 6)을 다음과 같이 2)로 하고, 7), 8)를 각각 3), 4)로 한다.

라. 시험방법

2) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-4. 나. 중 1)을 삭제하고, 2), 3)을 각각 1), 2)로 하며, 다. 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라. 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하며, 5), 6)을 각각 1), 2)로 하고, 7)을 다음과 같이 3)으로 하며, 8), 9)를 각각 4), 5)로 한다.

라. 시험방법

3) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-5. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6)부터 10)까지를 각각 2)부터 6)까지로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-6. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6)부터 8)까지를 각각 2)부터 4)까지로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-7. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6)을 2)로 하고, 7)을 3)으로 하며, 3)(종전의 7)) 중 “라. 시험방법 7)”을 “다. 시험방법 3)”으로 하고, 8)을 4)로 하며, 4)(종전의 8)) 중 “라. 시험방법 8)”을 “다. 시험방법 4)”로 하고, 9)를 5)로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-8. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6)을 2)로 하고, 7)을 3)으로 하며, 3)(종전의 7)) 중 “라. 시험방법 7)”을 “다. 시험방법 3)”으로 하고, 8)을 4)로 하며, 4)(종전의 8)) 중 “라. 시험방법 8)”을 “다. 시험방법 4)”로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-9. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6), 7)을 각각 2), 3)으로 하고, 8)을 4)로 하며, 4)(종전의 8)) 중 “라. 시험방법 8)”을 “다. 시험방법 4)”로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-10. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6)부터 8)까지를 각각 2)부터 4)까지로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-11. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”로 하고, 8)을 다음과 같이 신설하며, 라.를 다.로 하고, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하며, 5)를 다음과 같이 1)로 하고, 6), 7)을 각 2), 3)으로 하며, 8)을 4)로 하고, 4)(종전의 8)) 중 “카프로락탐”을 “카프로락탐 및 라우로락탐”으로 하며, 가) 중 “카프로락탐”을 “카프로락탐 및 라우로락탐”으로 하고, 다)부터 바)까지를 각각 다음과 같이 하며, 9), 10)을 각각 5), 6)으로 한다.

나. 용출규격(mg/L)

8) 라우로락탐 : 5 이하

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

4) 카프로락탐 및 라우로락탐

다) 표준원액

카프로락탐(caprolactam) 150 mg 및 라우로락탐(laurolactam) 50 mg을 정밀히 달아 각각 에테르에 녹여 100 mL로 한 액을 각각의 표준원액으로 한다.

라) 혼합표준용액

각 표준원액 1 mL 씩을 취하여 100 mL 메스플라스크에 넣은 다음 에테르를 가하여 100 mL로 한 액을 혼합표준용액으로 한다(카프로락탐 15 μg/mL 및 라우로락탐 5 μg/mL).

마) 시험용액의 조제

20%에탄올을 침출용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 액 50 mL를 분액여두에 옮겨 에테르 20 mL를 가하여 격렬하게 진탕한 후 정치하여 에테르 층을 50 mL 메스플라스크에 옮긴다. 남은 여액에 에테르 20 mL를 가하고 위와 동일하게 조작하여 에테르 층을 위의 메스플라스크에 합한 후 에테르를 가하여 50 mL로 한 액을 시험용액으로 한다.

바) 시험조작

(1) 기체크로마토그래프 측정조건

- 칼럼 : DB-5 캐필러리 칼럼(0.25 mm I.D. × 30 m, 0.25 μm) 또는 이와 동등한 것

- 칼럼온도 : 80℃에서 2분간 유지하고 분당 10℃씩 온도를 높여 240℃에 도달하도록 한 후 2분간 유지한다. 필요에 따라 적절히 조절한다.

- 주입부온도 : 220℃

- 주입방식 : 스플릿(10:1)

- 검출기 : 불꽃이온화검출기

- 검출기온도 : 240℃

- 운반기체 : 질소 또는 헬륨 (유속 : 분당 1 mL)

(2) 정성시험

시험용액 및 혼합표준용액을 각각 2 μL씩 사용하여 (1) 기체크로마토그래프 측정조건에 따라 기체크로마토그래피를 행하고, 시험용액 크로마토그램의 피크검출시간과 혼합표준용액 크로마토그램의 카프로락탐 및 라우로락탐 피크검출시간이 일치하는지 확인한다.

(3) 정량시험

(2) 정성시험에서 시험용액 크로마토그램의 피크검출시간과 혼합표준용액 크로마토그램의 카프로락탐 및 라우로락탐 피크검출시간이 일치할 때에는 다음의 시험을 한다.

(2) 정성시험에서 얻어진 시험결과를 토대로 시험용액 및 혼합표준용액 크로마토그램의 카프로락탐 및 라우로락탐 피크면적을 측정하여 시험용액 중 카프로락탐 및 라우로락탐의 양을 구한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-12 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하며, 5)를 다음과 같이 1)로 하고, 6)부터 8)까지를 각각 2)부터 4)까지로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-13. 나. 중 1), 3)을 각각 삭제하고, 2), 4)를 각각 1), 2)로 하며, 다. 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”로 하고, 5)를 다음과 같이 신설하며, 라. 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5), 6)을 각각 1), 2)로 하며, 2)(종전의 6)) 가) 중 “폴리카보네이트에 잔류하는 디페닐카보네이트를 디클로로메탄으로 추출한 후”를 “폴리카보네이트에서 용출되는 디페닐카보네이트를”로 하고, 다)부터 마)까지를 각각 다음과 같이 하며, 7)을 3)으로 하고, 8)을 다음과 같이 4)로 하며, 9), 10)을 각각 5), 6)으로 한다.

다. 용출규격(mg/L)

5) 디페닐카보네이트 : 0.05 이하

라. 시험방법

2) 디페닐카보네이트

다) 표준용액

디페닐카보네이트(diphenyl carbonate) 50 mg을 정밀히 달아 50% 아세토니트릴에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 0.1 mL를 취하여 100 mL 메스플라스크에 넣고 50% 아세토니트릴을 가하여 100 mL로 한 액을 표준용액으로 한다(0.5 μg/mL).

라) 시험용액의 조제

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 액 50 mL를 분액여두에 옮겨 n-헵탄 30 mL를 가하여 격렬하게 진탕한 후 정치하여 n-헵탄 층을 250 mL 플라스크에 옮긴다. 남은 여액에 n-헵탄 30 mL를 가하고 위와 동일하게 조작하여 n-헵탄 층을 위의 플라스크에 합하여 감압 농축한 후 잔류물을 아세토니트릴에 녹여 5 mL로 한 액을 시험용액으로 한다.

다만, 침출용액으로 n-헵탄을 사용하여 조제한 시험용액의 경우 시험용액 50 mL를 취하여 감압 농축한 후 잔류물을 아세토니트릴에 녹여 5 mL로 한 액을 최종 시험용액으로 한다.

마) 시험조작

(1) 액체크로마토그래프 측정조건

- 칼럼 : C18(4.6 mm I.D. × 250 mm, 5 μm) 또는 이와 동등한 것

- 칼럼 온도 : 40℃

- 검출기 : 자외부흡광검출기(파장 : 217 nm)

- 이동상 : 70% 아세토니트릴

- 유속 : 분당 1 mL

(2) 정성시험

시험용액 및 표준용액을 각각 20 μL씩 사용하여 (1) 액체크로마토그래프 측정조건에 따라 액체크로마토그래피를 행하고, 시험용액 크로마토그램의 피크검출시간과 표준용액 크로마토그램의 디페닐카보네이트 피크검출시간이 일치하는지 확인한다.

(3) 정량시험

(2) 정성시험에서 시험용액 크로마토그램의 피크검출시간과 표준용액 크로마토그램의 디페닐카보네이트 피크검출시간이 일치할 때에는 다음의 시험을 한다.

(2) 정성시험에서 얻어진 시험결과를 토대로 시험용액 및 표준용액 크로마토그램의 디페닐카보네이트 피크면적을 측정하여 시험용액 중 디페닐카보네이트의 양을 구한다.

4) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-14. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1)

중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하며, 5)를 다음과 같이 1)로 하고, 6), 7)을 각각 2), 3)으로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-15 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6)부터 9)까지를 각각 2)부터 5)까지로 하고, 5)(종전의 9)) 중 “라. 시험방법 9)”를 “다. 시험방법 5)”로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-16 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6), 7)를 각각 2), 3)으로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-17. 나. 중 1)을 삭제하고, 2), 3)을 각각 1), 2)로 하며, 다. 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라. 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하며, 5)를 1)로 하고, 1)(종전의 5)) 중 “라. 시험방법 5)”를 “라. 시험방법 1)”로 하며, 6)을 2)로 하고, 7)을 다음과 같이 3)으로 하고, 8)부터 10)까지를 각각 4)부터 6)까지로 한다.

라. 시험방법

3) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-18. 나. 중 1)을 삭제하고, 2)를 1)로 하며, 다. 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라. 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하며, 5)를 1)로 하고, 1)(종전의 5)) 중 “라. 시험방법 5)”를 “라. 시험방법 1)”로 하며, 6)을 다음과 같이 2)로 하고, 7)부터 9)까지를 각각 3)부터 5)까지로 하며, 5)(종전의 9)) 중 “라. 시험방법 8)”를 “다. 시험방법 4)”로 한다.

라. 시험방법

2) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-19. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6)부터 8)까지를 각각 2)부터 4)까지로 하고, 4)(종전의 8)) 중 “라. 시험방법 10)”을 “다. 시험방법 6)”으로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-20. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6)부터 8)까지를 각각 2)부터 4)까지로 하고, 4)(종전의 8)) 중 “라. 시험방법 5)□를□라. 시험방법 1)□로 하며,  9)를 5)로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-21. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6)부터 8)까지를 각각 2)부터 4)까지로 하고, 4)(종전의 8)) 중 “라. 시험방법 10)□을 □라. 시험방법 6)□으로 하며, 9)를 5)로 하고, 5)(종전의 9)) 중 “라. 시험방법 5)□를 □라. 시험방법 1)□로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-22. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”으로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6), 7)을 각각 2), 3)으로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-23. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”으로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6)부터 8)까지를 각각 2)부터 4)까지로 하고, 4)(종전의 8)) 중 “라. 시험방법 9)”를 “라. 시험방법 6)□으로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-24. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6), 7)을 각각 2), 3)으로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-25. 나. 중 1)을 삭제하고, 2)을 1)로 하며, 다. 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라. 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하며, 5)를 1)로 하고, 1)(종전의 5)) 중 “라. 시험방법 5)”를 “라. 시험방법 1)”로 하며, 6)을 다음과 같이 2)로 하고, 7), 8)를 각각 3), 4)로 한다.

라. 시험방법

2) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-26. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6), 7)을 각각 2), 3)으로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-27. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”으로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6), 7)를 각각 2), 3)으로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-28. 나. 중 1)을 삭제하고, 2), 3)을 각각 1), 2)로 하며, 다. 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”으로 하고, 라. 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하며, 5)를 1)로 하고,  1)(종전의 5)) 중 “라) 시험방법 5)”를 “라. 시험방법 1)”로 하며, 6)을 2)로 하고, 2)(종전의 6)) 중 “라. 시험방법 6)”을 “라. 시험방법 2)”로 하며, 7)을 다음과 같이 3)으로 하고, 8), 9)를 각각 4), 5)로 하며, 10)을 6)으로 하고, 6)(종전의 10)) 중 “라. 시험방법 8)”을 “다. 시험방법 4)”로 하며, 11)을 7)로 하고, 7)(종전의 11)) 중 “라. 시험방법 9)”를 “라. 시험방법 6)” 으로 한다.

라. 시험방법

3) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-29. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”으로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6), 7)를 각각 2), 3)으로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-30. 나. 중 1)을 삭제하고, 2)를 1)로 하며, 다. 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”으로 하고, 라. 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하며, 5)를 1)로 하고, 1)(종전의 5)) 중 “라. 시험방법 7)”을 “라. 시험방법 3)”으로 하며, 6)을 다음과 같이 2)로 하고, 7)부터 9)까지를 각각 3)부터 5)까지로 하며, 5)(종전의 9)) 중 “라. 시험방법 5)”를 “라. 시험방법 1)” 로 하고, 10)부터 12)를 각각 6)부터 8)까지로 하며, 8)(종전의 12)) 중 “라. 시험방법 9)”를 “다. 시험방법 5)”로 한다.

라. 시험방법

2) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-31. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”으로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6)부터 8)까지를 각각 2)부터 4)까지로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-32. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”으로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6)부터 8)까지를 각각 2)부터 4)까지로 하고, 4)(종전의 8)) 중 “라. 시험방법 9)”를 “다. 시험방법 5)”로 하며, 9)를 5)로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-33. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6)부터 8)까지를 각각 2)부터 4)까지로 하고, 4)(종전의 8)) 중 “라. 시험방법 8)”을 “다. 시험방법 4)”로 하며, 9)를 5)로 하고, 5)(종전의 9)) 중 “라. 시험방법 10)”을 “다. 시험방법 6)”으로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-34. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6), 7)를 각각 2), 3)으로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-35. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”로 하고, 4)를 다음과 같이 신설하며, 라.를 다.로 하고, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하며, 5)를 다음과 같이 1)로 하고, 6), 7)를 각각 2), 3)으로 하며, 4)를 다음과 같이 신설한다.

나. 용출규격(mg/L)

4) 히드로퀴논 : 0.6 이하

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

4) 히드로퀴논

가) 분석원리

폴리에테르에테르케톤에서 용출되는 히드로퀴논을 액체크로마토그래프로 측정한다.

나) 장치

액체크로마토그래프

다) 표준용액

히드로퀴논(hydroquinone) 60 mg을 정밀히 달아 10 mM 인산이수소칼륨(KH2PO4) 수용액․아세토니트릴혼합액[92 : 8(v/v)]을 가하여 100 mL로 한다. 이 액 0.1 mL를 취하여 100 mL 메스플라스크에 넣고 10 mM 인산이수소칼륨(KH2PO4) 수용액․아세토니트릴혼합액[92 : 8(v/v)]을 가하여 100 mL로 한 액을 표준용액으로 한다(0.6 μg/mL).

라) 시험용액의 조제

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 액을 시험용액으로 한다. 다만, 침출용액으로 n-헵탄을 사용하여 조제한 시험용액의 경우 시험용액 50 mL를 취하여 감압 농축한 후 잔류물을 10 mM 인산이수소칼륨(KH2PO4) 수용액․아세토니트릴혼합액[92 : 8(v/v)]에 녹여 50 mL로 한 액을 최종 시험용액으로 한다.

마) 시험조작

(1) 액체크로마토그래프 측정조건

- 칼럼 : C18(4.6 mm I.D. × 250 mm, 5 μm) 또는 이와 동등한 것

- 칼럼온도 : 40℃

- 검출기 : 자외부흡광검출기(파장 : 290 nm)

- 이동상 : 10 mM 인산이수소칼륨 수용액 : 아세토니트릴 (92 : 8)

- 유속 : 분당 1 mL

(2) 정성시험

시험용액 및 표준용액을 각각 10 μL씩 사용하여 (1) 액체크로마토그래프 측정조건에 따라 액체크로마토그래피를 행하고, 시험용액 크로마토그램의 피크검출시간과 표준용액 크로마토그램의 히드로퀴논 피크검출시간이 일치하는지 확인한다.

(3) 정량시험

(2) 정성시험에서 시험용액 크로마토그램의 피크검출시간과 표준용액 크로마토그램의 히드로퀴논 피크검출시간이 일치할 때에는 다음의 시험을 한다.

(2) 정성시험에서 얻어진 시험결과를 토대로 시험용액 및 표준용액 크로마토크램의 히드로퀴논 피크면적을 측정하여 시험용액 중 히드로퀴논의 양을 구한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-36. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 가) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 같이 하며, 6), 7)를 각각 2), 3)으로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-37. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 가) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6), 7)를 각각 2), 3)으로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 1. 1-38. 중 나.를 삭제하고, 다.를 나.로 하며, 나.(종전의 다.) 1) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”을 “납 : 1.0 이하”으로 하고, 라.를 다.로 하며, 다.(종전의 라.) 중 1)부터 4)까지를 각각 삭제하고, 5)를 다음과 같이 1)로 하며, 6)부터 8)까지를 각각 2)부터 4)까지로 하고, 4)(종전의 8)) 중 “라. 시험방법 10)”을 “다. 시험방법 6)”으로 한다.

다. 시험방법

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 2. 다. 2) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라. 중 5), 6)을 각각 다음과 같이 한다.

라. 시험방법

5) 비소

4%초산을 침출용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액 10 mL를 사용하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법에 따라 시험한다. 다만, Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법 중 라.에 따를 경우 시험용액을 증발시켜 10배 농축한 액을 사용하여 시험한다.

6) 납

1. 합성수지제 1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 3. 다. 1) 중 “중금속 : 1.0 mg/L 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 mg/L 이하”로 하고, 라. 4) 중 “라. 시험방법 6)”을 “라. 시험방법 2)”로 하며, 5)를 다음과 같이 하고, 7) 중 “라. 시험방법 7)”을 “다. 시험방법 3)”으로 하며, 8) 중 “라. 시험방법 8)”을 “다. 시험방법 4)”로 한다.

라. 시험방법

5) 납

1. 합성수지제 1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 4. 가. 중 “종이제를 주원료로 하여 적절하게 처리한 것을 말한다”를 “종이제에 식품용 왁스 또는 합성수지제를 도장가공한 것, 알루미늄박과 폴리에틸렌을 라미네이트 가공한 것 등을 말한다”로 하고, 나., 다.를 각각 다음과 같이 하며, 라. 중 6), 7)을 각각 다음과 같이 하고, 9) 중 “라. 시험방법 8)”을 “다. 시험방법 4)”로 한다.

나. 재질규격(mg/kg)

가공지제의 경우에는 다음의 규격을 적용하지 아니할 수 있다.

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬 : 100 이하(합계로서)

2) PCBs : 5 이하

다. 용출규격(mg/L)

가공지제 중 식품과 직접 접촉하는 면에 합성수지제가 사용된 경우에는 해당 합성수지제의 용출규격을 적용한다.

1) 비소 : 0.1 이하(As2O3로서)

2) 납 : 1.0 이하

3) 포름알데히드 : 4.0 이하

4) 형광증백제 : 불검출

라. 시험방법

6) 비소

4%초산을 침출용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액 10 mL를 사용하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법에 따라 시험한다. 다만, Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법 중 라.에 따를 경우 시험용액을 증발시켜 10배 농축한 액을 사용하여 시험한다.

7) 납

1. 합성수지제 1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 5. 나. 중 “12)”를 “13)”으로 하고, 5) 중 “0.2 이하”를 “0.2 이하(As2O3로서)”로 하고, 13)을 다음과 같이 신설하며, 다. 중 3)을 다음과 같이 하고, 5) 중 “라. 시험방법 8)”을 “다. 시험방법 4)”로 하며, 6) 라) 중 “라. 시험방법 5)”를 “라. 시험방법 1)”로 하고, 바) (1) 중 “라. 시험방법 5)”를 “라. 시험방법 1)”로 하며, 7) 중 “라. 시험방법 11)”을 “라. 시험방법 7)”로 하고, 8) 중 “라. 시험방법 5)”을 “라. 시험방법 1)”로 하며, 9) 중 “라. 시험방법 10)”을 “라. 시험방법 6)”으로 하고, 10)을 다음과 같이 신설한다.

나. 용출규격(mg/L)

13) 4,4'-메틸렌디아닐린 : 0.01 이하

다. 시험방법

3) 비소

1) 납, 카드뮴 및 니켈 마) 시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액 5 mL를 사용하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법에 따라 시험한다. 다만, Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법 중 라.에 따를 경우 시험용액을 증발시켜 5배 농축한 액을 사용하여 시험한다.

10) 4,4‘-메틸렌디아닐린

1. 합성수지제 1—11 폴리아미드 다. 시험방법 5) 4,4‘-메틸렌디아닐린에 따라 시험한다.

제 7. Ⅳ. 6. 나. 2) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 다. 중 1)을 다음과 같이 하며, 2) 중 “중금속”을 “납”으로 하고, “Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다”를“ 1. 합성수지제 1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다”로 한다.

다. 시험방법

1) 비소

물을 침출용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액 10 mL를 사용하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법에 따라 시험한다. 다만, Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법 중 라.에 따를 경우 시험용액을 증발시켜 10배 농축한 액을 사용하여 시험한다.

제 7. Ⅳ. 7. 다. 중 2)를 다음과 같이 한다.

다. 시험방법

2) 비소

4%초산을 침출용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액 20 mL를 사용하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법에 따라 시험한다. 다만, Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법 중 라.에 따를 경우 시험용액을 증발시켜 20배 농축한 액을 사용하여 시험한다.

제 7. Ⅳ. 8. 다. 2) 중 “중금속 : 1.0 이하(납으로서)”를 “납 : 1.0 이하”로 하고, 라. 중 5), 6)을 각각 다음과 같이 하며, 7) 중 “라. 시험방법 8)”을 “다. 시험방법 4)”로 하고, 8), 9)를 다음과 같이 각각 신설한다.

라. 시험방법

5) 비소

물을 침출용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액 10 mL를 사용하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법에 따라 시험한다. 다만, Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법 중 라.에 따를 경우 시험용액을 증발시켜 10배 농축한 액을 사용하여 시험한다.

6) 납

1. 합성수지제 1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

8) 형광증백제

4. 종이제 또는 가공지제 라. 시험방법 10) 형광증백제에 따라 시험한다.

9) 과망간산칼륨소비량

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 7. 과망간산칼륨소비량 시험법에 따라 시험한다.

제 7. Ⅴ. 1. 라. 1) 중 “합성수지제, 고무제 또는 전분제”를 “합성수지제, 셀로판제, 고무제, 종이제 또는 가공지제, 전분제”로 하고, 마. 1) 중 “합성수지제”를 “합성수지제, 셀로판제, 고무제, 종이제 또는 가공지제, 전분제”로 한다.

제 7. Ⅴ. 2. 라. 중 “합성수제, 고무제 또는 전분제”를 “합성수지제, 셀로판제, 고무제, 종이제 또는 가공지제, 전분제”로 한다.

제 7. Ⅴ. 3. 다. 중 4)를 삭제하고, “5)”를 “4)”로 한다.

제 7. Ⅴ. 5. 중 가.를 다음과 같이 한다.

가. 합성수지제 용출시험용액의 조제

1) 액체를 넣을 수 있는 시료(액체를 넣을 수 있는 형태로 된 기구․용기류를 말하며 일반적인 포장류는 제외한다)

60℃로 가온한 침출용액을 가득 채워 시계접시로 덮고 60℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. 다만, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물 또는 4%초산을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 각각 시험용액으로 한다. 또한, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 1시간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

2) 액체를 넣을 수 없는 시료(액체를 넣을 수 없는 형태로 된 기구․용기류와 포장류를 말한다)

가) 표리가 동일한 시료의 경우

표면적(양면의 표면적을 합하여 계산한다) l cm2 당 2 mL 비율의 60℃로 가온한 침출용액에 시료를 담근 후 시계접시로 덮고 60℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. 다만, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물 또는 4%초산을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 각각 시험용액으로 한다. 또한, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 1시간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

나) 표리가 동일치 않은 시료의 경우

식품과 접촉하는 면에 대하여 표면적 l cm2 당 2 mL 비율의 60℃로 가온한 침출용액에 접촉시킨 후 60℃를 유지하면서 30분 간 방치한 액을 시험용액으로 한다. 필요시 그림 Ⅰ의 (a) 또는 (b) 단면용출기구를 사용하여 시험용액을 조제할 수 있다. (a) 용출기구를 사용하는 경우, 고무제 대판 위에 시료를 식품과 접촉하는 면을 위로 향하게 놓고 스테인리스제 또는 유리제 원통상의 통을 올려놓고 금속조절나사를 이용하여 단단히 고정시키고 표면적 1 cm2 당 2 mL 비율의 60℃로 가온한 침출용액을 넣은 후 시계접시로 덮고 60℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. (b) 용출기구를 사용하는 경우, 셀에 표면적 1 cm2 당 2 mL 비율의 60℃로 가온한 침출용액을 넣은 후 시료를 식품과 접촉하는 면을 아래로 향하게 놓는다. 그 위에 테플론 가스킷을 놓고 뚜껑을 닫은 후 용매가 새지 않도록 클램프로 단단히 조여 준다. 그 다음 셀을 거꾸로 하여 침출용액과 시료를 접촉시킨 후 60℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. 다만, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물 또는 4%초산을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 각각 시험용액으로 한다. 또한, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 1시간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

다) 병마개(가스킷)의 경우

병마개(가스킷)가 사용되는 해당 용기 본체를 물로 잘 씻은 후 60℃로 가온한 침출용액을 해당 용기의 내용물 용량만큼 채우고 병마개(가스킷)로 밀전한 후 거꾸로 세워 60℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. 다만, 해당 용기 본체를 물로 잘 씻은 후 60℃로 가온한 침출용액을 해당 용기의 내용물 용량만큼 채우고 시계접시로 덮고 60℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 공시험용액으로 하고, 공시험용액에 대한 시험결과치를 제외한 양을 시험용액에 대한 시험결과치로 한다. 다만, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물 또는 4%초산을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 각각 시험용액으로 한다. 또한, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 1시간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

제 7. Ⅴ. 5. 다. 2) 중 “가열한”을 “가온한”으로 하며, “때때로 흔들어 가며 24시간”을 “24시간”으로 한다.

제 7. Ⅴ. 5. 라. 1) 중 “때때로 저어가며 10분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다”를 “10분간 방치한 액을 시험용액으로 한다”로 하고, 2) 가),나) 중 “때때로 흔들어 가며 10분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다”를 각각 “10분간 방치한 액을 시험용액으로 한다”로 하며, “때때로 흔들어 가며 5분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다”를 각각 “5분간 방치한 액을 시험용액으로 한다”로 한다.

제 7. Ⅴ. 5. 마. 1), 2)를 각각 다음과 같이 하고, 바. 1) 중 “가열한”을 “가온한”으로 하며, “때때로 저어가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다”를 “30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다”로 하고, “때때로 흔들어 가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다”를 “30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다”로 하며, 2) 중 “가열한”을 “가온한”으로 하고, “때때로 흔들어 가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다”를 각각 “30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다”로 한다.

마. 금속제 용출시험용액의 조제

1) 액체를 넣을 수 있는 시료

60℃로 가온한 침출용액을 가득 채워 시계접시로 덮고 60℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. 다만, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물, 4%초산 또는 0.5%구연산용액을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 각각 시험용액으로 한다. 또한, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 1시간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

2) 액체를 넣을 수 없는 시료

식품과 접촉하는 면에 대하여 표면적 1 cm2 당 2 mL 비율의 60℃로 가온한 침출용액에 접촉시킨 후 60℃를 유지하면서 30분 간 방치한 액을 시험용액으로 한다. 다만, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물, 4%초산 또는 0.5%구연산용액을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 각각 시험용액으로 한다. 또한, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 1시간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

제 7. Ⅴ. 5. 사. 1), 2) 중 “비이커에 옮겨 시험용액으로”를 각각 “시험용액으로”로 하고, 아. 1) 중 “때때로 저어 가며 10분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다”를 “10분간 방치한 액을 시험용액으로 한다”로 하며, “유지한”을 “가열한”으로 하고, “때때로 저어가며 5분간”을 “5분간”으로 하며, 2) 중 “때때로 흔들어 가며 10분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다”를 “10분간 방치한 액을 시험용액으로 한다”로 한다.

제 7. Ⅴ. 중 “6. 중금속 시험법”을 “6. 중금속 시험법(삭  제)”로 한다.

제 7. Ⅴ. 8. 다. 중 “백금제 또는 석영제의”를 “백금제, 석영제 또는 유리제의”로 한다.

제 7. Ⅴ. 중 9. 나. 5) 중 “각 시험법에서 규정한”을 “각 재질별 규격에서

정한”으로 하며, 다. 3) 중 “표준용액의 조제”를 “표준용액”으로 하고, 4) 중 “각 시험법에서 규정한 시험용액의 조제방법에”를 “각 재질별 규격에서 정한 시험용액의 조제에”로 하며, 5) 중 “각 시험법에서 규정한”을 “각 재질별 규격에서 정한”으로 하고, “2 mL”를 “1 mL”로 하며, 라.를 다음과 같이 신설한다.

라. 유도결합플라즈마발광강도측정법

1) 장치

유도결합플라즈마발광강도측정기

2) 표준용액

나. 굿짜이트법 3) 표준용액에 따라 조제한 액을 비소표준용액으로 한다.

3) 시험용액의 조제

각 재질별 규격에서 정한 시험용액의 조제에 따라 조제한 액을 시험용액으로 한다.

4) 시험조작

시험용액과 표준용액에 대해 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 12. 유도결합플라즈마발광강도측정법(파장 : 193.7 nm)에 따라 시험할 때 시험용액에 대하여 얻어진 발광강도는 표준용액에 대하여 얻어진 발광강도 보다 커서는 아니 된다.

부   칙

제1조(시행일) 이 고시는 2011년 7월 15일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 기준 및 규격에 따라 기구 및 용기․포장을 제조․가공․판매 또는 수입(선적일 기준)하는 경우 Ⅳ. 1  ∼ 3, Ⅳ. 5 ∼ 6, Ⅳ. 8 중 용출규격 및 Ⅳ. 4. 다의 삭제항목 이외의 개정규정에 대해서는 2012년 7월 1일까지는 종전의 규정을 따를 수 있다.

신․구조문 대비표

현   행

개   정

제 7. 기구 및 용기포장의 기준규격

Ⅰ. 기구 및 용기․포장의 일반기준

1. (생  략)

2. 전분, 글리세린 등 식용물질이 식품과 접촉하는 면에 접착되어 있는 용기․포장에 대하여는 증발잔류물의 규격 적용을 아니할 수 있다.

3. ～ 7. (생  략)

<신  설>

Ⅱ. (생  략)

Ⅲ. 기구 및 용기․포장의 용도별 규격

1. ～ 2. (생  략)

3. 젖병의 용량 표시 눈금의 간격은 10 mL로 하며, 최저눈금의 표시가 곤란한 경우 생략할 수 있다. 또한 젖병의 표시용량(최고표시눈금) 및 허용차는 다음 표와 같다(단, 아래의 표에 정해지지 않은 표시용량(최고표시눈금)은 표에 정해진 표시용량(최고표시눈금) 중 가장 가까운 것을 적용하되 중간의 것은 상위의 값을 따른다).

[표]젖병의 표시용량(최고표시눈금) 및 허용차(단위 : mL)(생  략)

4. (생  략)

Ⅳ. 기구 및 용기․포장의 재질별 규격

1. 합성수지제

1-1 폴리염화비닐(poly(vinyl chloride) : PVC)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬 : 100 이하(합계로서)

2) ～ 4) (생  략)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 10) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) ∼ 7) (생  략)

8) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

9) ～ 11) (생  략)

1-2 폴리에틸렌(polyethylene : PE) 및 폴리프로필렌(polypropylene : PP)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 5) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

8) 1-헥센 및 1-옥텐

가) ～ 다) (생  략)

라) 시험용액의 조제

(1) 유지 및 지방성식품과 접촉하여 사용하는 기구 및 용기․포장의 경우

n-헵탄을 침출용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 액을 시험용액으로 한다.

(2) 유지 및 지방성식품 이외의 식품과 접촉하여 사용하는 기구 및 용기․포장의 경우

다음 표 제1란에 있는 식품과 접촉하여 사용하는 기구 및 용기․포장은 각각 제2란에 있는 용매를 침출용액으로 사용하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 액을 시험용액으로 한다. 다만, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물 또는 4% 초산을 침출용액으로 사용하는 경우에는 95℃로 유지하면서 30분간 방치하여 얻어진 용출액을 시험용액으로 한다.

제1란		제2란
주 류		20% 에탄올
유지 및 지방성식품과 주류 이외의 식품	pH 5이하인 식품	4% 초산
	pH 5를 초과하는 식품	물

마) (생  략)

1-3 폴리스티렌(polystyrene : PS)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

2) (생  략)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 3) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) (생  략)

6) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기·포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

7) ～ 8) (생  략)

1-4 폴리염화비닐리덴(poly(vinylidene chloride) : PVDC)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

2) ～ 3) (생  략)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 3) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) ∼ 6) (생  략)

7) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

8) ～ 9) (생  략)

1—5 폴리에틸렌테레프탈레이트(poly (ethyleneterephthalate) : PET)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 7) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 10) (생  략)

1—6 페놀수지(phenol-formaldehyde  resin : PF)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 4) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 8) (생  략)

1—7 멜라민수지(melamine-form aldehyde  resin : MF)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 5) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) (생  략)

7) 페놀

1—6 페놀수지 라. 시험방법 7) 페놀에 따라 시험한다.

8) 포름알데히드

1—6 페놀수지 라. 시험방법 8) 포름알데히드에 따라 시험한다.

9) (생  략)

1—8 요소수지(urea-formaldehyde  resin : UF)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 4) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) (생  략)

7) 페놀

1—6 페놀수지 라. 시험방법 7) 페놀 에 따라 시험한다.

8) 포름알데히드

1—6 페놀수지 라. 시험방법 8) 포름알데히드에 따라 시험한다.

1—9 폴리아세탈(polyacetal, poly oxymethylene(POM))

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 4) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

8) 포름알데히드

1—6 페놀수지 라. 시험방법 8) 포름알데히드에 따라 시험한다.

1—10 아크릴수지(Acrylic resin)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 4) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 8) (생  략)

1-11 폴리아미드(polyamide : PA)

가. (생  략)

나. 재질규격 (mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 7) (생  략)

<신  설>

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

8) 카프로락탐

가) 분석원리

20%에탄올을 침출용액으로 하여 폴리아미드에서 용출되는 카프로락탐을 기체크로마토그래프로 측정한다.

나) (생  략)

다) 표준용액

카프로락탐(caprolactam) 1.5 g을 정밀히 달아 20%에탄올에 녹여 1,000 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 100 mL 메스플라스크에 넣고 20%에탄올을 가하여 100 mL로 한 액을 표준용액으로 한다(15 μg/mL).

<신  설>

라) 시험용액의 조제

20%에탄올을 침출용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한다.

마) 시험조작

(1) 기체크로마토그래프 측정조건

- 칼럼 : DB-5 캐필러리 칼럼(0.25 mm I.D. × 30 m, 0.25 μm) 또는 이와 동등한 것

- 칼럼온도 : 100℃에서 2분간 유지하고 분당 10℃씩 온도를 높여 200℃에 도달하도록 한 후 5분간 유지한다. 필요에 따라 적절히 조절한다.

- 주입부온도 : 200℃

- 주입방식 : 스플릿리스

- 검출기 : 불꽃이온화검출기

- 검출기온도 : 250℃

- 운반기체 : 질소 또는 헬륨 (유속 : 분당 1 mL)

(2) 정성시험

시험용액 및 표준용액을 각각 1 μL씩 사용하여 (1) 기체크로마토그래프 측정조건에 따라 기체크로마토그래피를 행하고, 시험용액 크로마토그램의 피크검출시간과 표준용액 크로마토그램의 카프로락탐 피크검출시간이 일치하는지 확인한다.

(3) 정량시험

(2) 정성시험에서 시험용액 크로마토그램의 피크검출시간과 표준용액 크로마토그램의 카프로락탐 피크검출시간이 일치할 때에는 다음의 시험을 한다.

(2) 정성시험에서 얻어진 시험결과를 토대로 시험용액 및 표준용액 크로마토그램의 카프로락탐 피크면적을 측정하여 시험용액 중 카프로락탐의 양을 구한다.

9) ～ 10) (생  략)

1—12 폴리메틸펜텐(polymethyl pentene : PMP)

가. (생  략)

나. 재질규격 (mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 4) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 8) (생  략)

1—13 폴리카보네이트(polycarbonate  : PC)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬 : 100 이하(합계로서)

2) (생  략)

3) 디페닐카보네이트 : 500 이하

4) (생  략)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 4) (생  략)

<신  설>

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) (생  략)

6) 디페닐카보네이트

가) 분석원리

폴리카보네이트에 잔류하는 디페닐카보네이트를 디클로로메탄으로 추출한 후 액체크로마토그래프로 측정한다.

나) (생  략)

다) 표준용액

디페닐카보네이트(diphenyl carbonate) 10 mg을 정밀히 달아 메탄올에 녹여 100 mL로 한다. 이 액 5 mL를 취하여 20 mL 메스플라스크에 넣고 물을 가하여 20 mL로 한 액을 표준용액으로 한다(25 μg/mL).

라) 시험용액의 조제

5) 비스페놀 A(페놀 및 p-터셔리부틸페놀 포함) 라) 시험용액의 조제 (1) 재질시험용액의 조제에 따라 조제한 액을 시험용액으로 한다.

마) 시험조작

(1) 액체크로마토그래프 측정조건

- 칼럼 : C18(4.6 mm I.D. × 250 mm, 5μm) 또는 이와 동등한 것

- 칼럼온도 : 40℃

- 검출기 : 자외부흡광검출기(파장 : 217 nm)

- 이동상 : A : 물, B : 아세토니트릴

- 농도기울기 : A : B(70 : 30)에서 A : B(0 : 100)까지의 직선 농도기울기를 35분간 실시한다. 필요에 따라 적절히 조절한다.

- 유속 : 분당 1 mL

(2) 정성시험

(생  략)

(3) 정량시험

(2) 정성시험에서 시험용액 크로마토그램의 피크검출시간과 표준용액 크로마토그램의 디페닐카보네이트 피크검출시간이 일치할 때에는 다음의 시험을 한다.

(2) 정성시험에서 얻어진 시험결과를 토대로 시험용액 및 표준용액 크로마토그램의 디페닐카보네이트 피크면적을 측정하여 다음 계산식에 따라 시료 중 디페닐카보네이트의 함량을 구한다.

함량(mg/kg) =	c ×	At	×	20(mL)
		As		시료의 채취량(g)

c : 표준용액의 디페닐카보네이트 농도(μg/mL)

At : 시험용액 크로마토그램의 디페닐카보네이트 피크면적

As : 표준용액 크로마토그램의 디페닐카보네이트 피크면적

7) (생  략)

8) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

9) ～ 10) (생  략)

1—14 폴리비닐알코올(poly(vinyl alcohol) : PVA)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 3) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

1—15 폴리우레탄(polyurethane : PU)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 5) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 8) (생  략)

9) 4,4‘-메틸렌디아닐린

1—11 폴리아미드 라. 시험방법 9) 4,4‘-메틸렌디아닐린에 따라 시험한다.

1—16 폴리부텐(polybutene-1 : PB-1)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 3) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

1—17 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체(acrylonitrile -butadiene-styrene copolymer : ABS) 및 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체(acrylonitrile -styrene  copolymer : AS)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

2) ∼ 3) (생  략)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 4) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 휘발성 물질

1-3 폴리스티렌 라. 시험방법 5) 휘발성물질에 따라 시험한다.

6) (생  략)

7) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

8) ～ 10) (생  략)

1—18 폴리메타크릴스티렌(poly methacrylstyrene : MS)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

2) (생  략)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 4) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 휘발성 물질

1-3 폴리스티렌 라. 시험방법 5) 휘발성물질에 따라 시험한다.

6) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

7) ～ 8) (생  략)

9) 메틸메타크릴레이트

1—10 아크릴수지 라. 시험방법 8) 메틸메타크릴레이트에 따라 시험한다.

1—19 폴리부틸렌테레프탈레이트 (poly(butyleneterephthalate) : PBT)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 5) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

8) 테레프탈산 및 이소프탈산

1—5 폴리에틸렌 테레프탈레이트 라. 시험방법 10) 테레프탈산 및 이소프탈산에 따라 시험한다.

1—20 폴리아릴설폰(polyarylsulfone  : PASF)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 5) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

8) 비스페놀 A(페놀 및 p-터셔리부틸페놀 포함)

1—13 폴리카보네이트 라. 시험방법 5) 비스페놀 A(페놀 및 p-터셔리부틸페놀 포함)에 따라 시험한다.

9) (생  략)

1—21 폴리아릴레이트(polyarylate  : PAR)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 6) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ∼ 7) (생  략)

8) 테레프탈산 및 이소프탈산

1—5 폴리에틸렌 테레프탈레이트 라. 시험방법 10) 테레프탈산 및 이소프탈산에 따라 시험한다.

9) 비스페놀 A(페놀 및 p-터셔리부틸페놀 포함)

1—13 폴리카보네이트 라. 시험방법 5) 비스페놀 A(페놀 및 p-터셔리부틸페놀 포함)에 따라 시험한다.

1—22 히드록시부틸폴리에스테르 (hydroxybutyl polyester : HBP)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 3) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

1—23 폴리아크릴로니트릴(polyacrylo nitrile : PAN)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 4) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

8) 아크릴로니트릴

1—17 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체 및 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체 라. 시험방법 9) 아크릴로니트릴에 따라 시험한다.

1—24 불소수지(fluorocarbon resin : FR)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 3) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

1—25 폴리페닐렌에테르(poly (phenylene ether) : PPE)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

2) (생  략)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 3) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 휘발성물질

1-3 폴리스티렌 라. 시험방법 5) 휘발성물질에 따라 시험한다.

6) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

7) ～ 8) (생  략)

1—26 이오노머수지(Ionomeric resin)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 3) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

1—27 에틸렌-초산비닐 공중합체 (ethylene-vinylacetate copolymer : EVA)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 3) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

1—28 메틸메타크릴레이트-아크릴로 니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체(methylmethacrylate  -acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer : MABS)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

2) ∼ 3) (생  략)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 5) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 휘발성물질

1-3 폴리스티렌 라) 시험방법 5) 휘발성물질에 따라 시험한다.

6) 1,3-부타디엔

1-17 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체 라. 시험방법 6) 1,3-부타디엔에 따라 시험한다.

7) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

8) ∼ 9) (생  략)

10) 메틸메타크릴레이트

1—10 아크릴수지 라. 시험방법 8) 메틸메타크릴레이트에 따라 시험한다.

11) 아크릴로니트릴

1—17 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체 및 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체 라. 시험방법 9) 아크릴로니트릴에 따라 시험한다.

1—29 폴리에틸렌나프탈레이트(poly (ethylenenaphthalate) : PEN)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 3) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

1—30 에폭시수지(epoxy resin)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

2) (생  략)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 8) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 아민류 시험법(트리에틸아민 및 트리부틸아민에 한함)

1—13 폴리카보네이트 라. 시험방법 7) 아민류(트리에틸아민 및 트리부틸아민에 한함)에 따라 시험한다.

6) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

7) ～ 8) (생  략)

9) 비스페놀 A(페놀 및 p-터셔리부틸페놀 포함)

1—13 폴리카보네이트 라. 시험방법 5) 비스페놀 A(페놀 및 p-터셔리부틸페놀 포함)에 따라 시험한다.

10) ∼ 11) (생  략)

12) 4,4‘-메틸렌디아닐린

1—11 폴리아미드 라. 시험방법 9) 4,4‘-메틸렌디아닐린에 따라 시험한다.

1—31 폴리페닐렌설파이드(poly (phenylenesulfide) : PPS)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 4) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 8) (생  략)

1—32 폴리에테르설폰(poly(ether sulfone)：PES)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 5) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

8) 4,4′-디클로로디페닐설폰

1—20 폴리아릴설폰 라. 시험방법 9) 4,4′-디클로로디페닐설폰에 따라 시험한다.

9) (생  략)

1—33 폴리시클로헥산-1,4-디메틸렌테레프탈레이트(poly(cyclo hexane-1,4-dimethylene terephthalate)：PCT)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 6) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

8) 안티몬

1—5 폴리에틸렌 테레프탈레이트 라. 시험방법 8) 안티몬에 따라 시험한다.

9) 테레프탈산 및 이소프탈산

1—5 폴리에틸렌 테레프탈레이트 라. 시험방법 10) 테레프탈산 및 이소프탈산에 따라 시험한다.

1—34 폴리이미드(polyimide : PI)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 3) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

1-35 폴리에테르에테르케톤(polyether etherketone : PEEK)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 3) (생  략)

<신 설>

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

<신  설>

1—36 폴리락타이드(polylactide, poly(lactic acid) : PLA)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 전분을 함유하지 않은 경우

가) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

나) ∼ 다) (생  략)

2) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

1—37 부틸렌숙시네이트-아디페이트 공중합체(butylene succinate -adipate copolymer : PBSA)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 전분을 함유하지 않은 경우

가) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

나) ∼ 다) (생  략)

2) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

1-38 경화폴리에스터수지(cross- linked polyester resin)

가. (생  략)

나. 재질규격(mg/kg)

1) 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬： 100 이하(합계로서)

다. 용출규격(mg/L)

1) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

2) ～ 5) (생  략)

라. 시험방법

1) 납

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 1. 납 시험법에 따라 시험한다.

2) 카드뮴

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 2. 카드뮴 시험법에 따라 시험한다.

3) 수은

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 3. 수은 시험법에 따라 시험한다.

4) 6가크롬

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 4. 6가크롬 시험법에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) ～ 7) (생  략)

8) 테레프탈산 및 이소프탈산

1-5 폴리에틸렌테레프탈레이트 라. 시험방법 10) 테레프탈산 및 이소프탈산에 따라 시험한다.

2. 셀로판제

가. ∼ 나. (생  략)

다. 용출규격(mg/L)

1) (생  략)

2) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

3) (생  략)

라. 시험방법

1) ∼ 4) (생  략)

5) 비소

4%초산을 침출용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액 10 mL를 사용하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법에 따라 시험한다.<단서 신설>

6) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

7) (생  략)

3. 고무제

가. ∼ 나. (생  략)

다. 용출규격

1) 중금속 : 1.0 mg/L 이하(납으로서)

2) ∼ 7) (생  략)

라. 시험방법

1) ∼ 3) (생  략)

4) 1,3-부타디엔

1-17 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체 및 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체 라. 시험방법 6) 1,3-부타디엔에 따라 시험한다.

5) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

6) (생  략)

7) 페놀

1. 합성수지제 1—6 페놀수지 라. 시험방법 7) 페놀에 따라 시험한다.

8) 포름알데히드

1. 합성수지제 1—6 페놀수지 라. 시험방법 8) 포름알데히드에 따라 시험한다.

9) ∼ 10) (생  략)

4. 종이제 또는 가공지제

가. 정의

종이제란 펄프를 주원료로 하여 제조한 것을 말하며 가공지제란 종이제를 주원료로 하여 적절하게 처리한 것을 말한다.

나. 재질규격(mg/kg)

<신  설>

1) ∼ 2) (생  략)

다. 용출규격(mg/L)

<신  설>

1) (생  략)

2) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

3) 증발잔류물 : 30 이하

4) ～ 5) (생  략)

라. 시험방법

1) ∼ 5) (생  략)

6) 비소

4%초산을 침출용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액 10 mL를 사용하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법에 따라 시험한다.<단서 신설>

7) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

8) (생  략)

9) 포름알데히드

물을 침출용액으로 하여 1. 합성수지제 1—6 페놀수지 라. 시험방법 8) 포름알데히드에 따라 시험한다.

10) (생  략)

5. 금속제

가. (생  략)

나. 용출규격(mg/L)

금속제 중 건조한 식품(유지 및 지방성 식품은 제외)을 내용물로 하는 것은 다음 규격을 적용하지 아니할 수 있다. 또한, 식품과 직접 접촉하는 면이 합성수지제로 도장되어 있지 않은 것은 다음 6)부터 12)까지의 규격을 적용하지 아니할 수 있다.

1) ～ 4) (생  략)

5) 비소 : 0.2 이하

6) ～ 12) (생  략)

<신  설>

다. 시험방법

1) ～ 2) (생  략)

3) 비소

4%초산을 침출용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액 10 mL를 사용하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법에 따라 시험한다.

4) (생  략)

5) 포름알데히드

1. 합성수지제 1—6 페놀수지 라. 시험방법 8) 포름알데히드에 따라 시험한다.

6) 염화비닐

가) ∼ 다) (생  략)

라) 내부표준용액

1. 합성수지제 1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 5) 염화비닐에 따른다.

마) (생  략)

바) 시험조작

(1) 기체크로마토그래프/질량분석기 측정조건

1. 합성수지제 1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 5) 염화비닐에 따른다.

(2) ∼ (3) (생  략)

7) 에피클로로히드린

n-헵탄을 침출용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액에 대하여 1—30 에폭시수지 라. 시험방법 11) 에피클로로히드린에 따라 시험한다.

8) 비스페놀 A(페놀 및 p-터셔리부틸페놀 포함)

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액에 대하여 1—13 폴리카보네이트 라. 시험방법 5) 비스페놀 A(페놀 및 p-터셔리부틸페놀 포함)에 따라 시험한다.

9) 비스페놀 A 디글리시딜에테르(비스페놀 A 디글리시딜에테르 이염화물과 비스페놀 A 디글리시딜에테르 이수화물 포함) 및 비스페놀 F 디글리시딜에테르(비스페놀 F 디글리시딜에테르 이염화물과 비스페놀 F 디글리시딜에테르 이수화물 포함)

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액에 대하여 1—30 에폭시수지 라. 시험방법 10) 비스페놀 A 디글리시딜에테르(비스페놀 A 디글리시딜에테르 이염화물과 비스페놀 A 디글리시딜에테르 이수화물 포함) 및 비스페놀 F 디글리시딜에테르(비스페놀 F 디글리시딜에테르 이염화물과 비스페놀 F 디글리시딜에테르 이수화물 포함)에 따라 시험한다.

<신  설>

6. 목재류

가. (생  략)

나. 용출규격(mg/L)

1) (생  략)

2) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

3) ∼ 7) (생  략)

다. 시험방법

1) 비소

물을 침출용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액 10 mL를 사용하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법에 따라 시험한다. <단서 신설>

2) 중금속

물을 침출용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액 50 mL를 백금제 또는 석영제의 도가니에 취하여 수욕중에서 증발건고한다. 황산 10방울을 넣어 천천히 가열하여 대부분의 황산을 증발시킨 후 직화상에서 건고한다. 이것을 계속 화력을 강하게 하면서 약 450℃에서 가열 회화하여 거의 백색이 될 때까지 이 조작을 반복하고, 이를 식힌 후 잔류물에 4%초산 20 mL를 넣고 가온하여 잔류물을 녹인 다음 4%초산을 가하여 50 mL로 한 액을 시험용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

3) ～ 4) (생  략)

7. 유리제, 도자기제, 법랑 및 옹기류

가. ～ 나. (생  략)

다. 시험방법

1) (생  략)

2) 비소

4%초산을 침출용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액 20 mL를 사용하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법에 따라 시험한다. <단서  신설>

8. 전분제(Starch)

가. ∼ 나. (생  략)

다. 용출규격(mg/L)

1) (생  략)

2) 중금속 : 1.0 이하(납으로서)

3) ∼ 5) (생  략)

라. 시험방법

1) ∼ 4) (생  략)

5) 비소

물을 침출용액으로 하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액 20 mL를 사용하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법에 따라 시험한다. <단서  신설>

6) 중금속

Ⅴ. 기구 및 용기·포장의 일반시험법 6. 중금속 시험법에 따라 시험한다.

7) 포름알데히드

1. 합성수지제 1—6 페놀수지 라. 시험방법 8) 포름알데히드에 따라 시험한다.

<신  설>

<신  설>

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법

1. 납 시험법

가. ∼ 다. (생  략)

라. 시험용액의 조제

1) 합성수지제, 고무제 또는 전분제

(생  략)

2) (생  략)

마. 시험조작

(생  략)

1) 합성수지제

(생  략)

2) (생  략)

2. 카드뮴 시험법

가. ∼ 다. (생  략)

라. 시험용액의 조제

1. 납 시험법 라. 시험용액의 조제 1) 합성수지제, 고무제 또는 전분제에 따라 조제한 시험용액 2 mL를 취하여 0.1 M 질산을 가하여 20 mL로 한 액을 시험용액으로 한다.

마. (생  략)

3. 수은 시험법

가. ∼ 나. (생  략)

다. 금아말감원자흡광광도법

1) ∼ 3)

4) 시험용액의 조제

나. 환원기화원자흡광광도법 4) 시험용액의 조제에 따른다.

5) 시험조작

(생  략)

4. (생  략)

5. 재질별 용출시험용액의 조제

(생  략)

가. 합성수지제 용출시험용액의 조제

1) 액체를 넣을 수 있는 시료(액체를 넣을 수 있는 형태로 된 기구․용기류를 말하며 일반적인 포장류는 제외한다)

60℃로 가열한 침출용액을 가득 채워 시계접시로 덮고 60℃를 유지하면서 때때로 저어가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다. 다만, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 1시간 방치한 액을, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물 또는 4%초산을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 각각 시험용액으로 한다.

2) 액체를 넣을 수 없는 시료(액체를 넣을 수 없는 형태로 된 기구․용기류와 포장류를 말한다)

가) 표리가 동일한 시료의 경우

표면적(양면의 표면적을 합하여 계산한다) l cm2 당 2 mL 비율의 60℃로 가열한 침출용액에 시료를 담근 후 시계접시로 덮고 60℃를 유지하면서 때때로 저어가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다. 다만, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 1시간 방치한 액을, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물 또는 4%초산을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 각각 시험용액으로 한다.

나) 표리가 동일치 않은 시료의 경우

식품과 접촉하는 면에 대하여 표면적 l cm2 당 2 mL 비율의 60℃로 가열한 침출용액에 접촉시킨 후 60℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 30분 간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다. 필요시 그림 Ⅰ의 (a) 또는 (b) 단면용출기구를 사용하여 시험용액을 조제할 수 있다. (a) 용출기구를 사용하는 경우, 고무제 대판 위에 시료를 식품과 접촉하는 면을 위로 향하게 놓고 스테인리스제 또는 유리제 원통상의 통을 올려놓고 금속조절나사를 이용하여 단단히 고정시키고 표면적 1 cm2 당 2 mL 비율의 60℃로 가열한 침출용액을 넣은 후 시계접시로 덮고 60℃를 유지하면서 때때로 흔들어서 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다. (b) 용출기구를 사용하는 경우, 셀에 표면적 1 cm2 당 2 mL 비율의 60℃로 가온한 침출용액을 넣은 후 시료를 식품과 접촉하는 면을 아래로 향하게 놓는다. 그 위에 테플론 가스킷을 놓고 뚜껑을 닫은 후 용매가 새지 않도록 클램프로 단단히 조여 준다. 그 다음 셀을 거꾸로 하여 침출용액과 시료를 접촉시킨 후 60℃를 유지하면서 때때로 흔들어가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다. 다만, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 1시간 방치한 액을, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물 또는 4%초산을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 각각 시험용액으로 한다.

그림 Ⅰ. 단면용출법에 사용하는 용출용 기구(생  략)

다) 병마개(가스킷)의 경우

병마개(가스킷)가 사용되는 해당 용기 본체를 물로 잘 씻은 후 60℃로 가열한 침출용액을 해당 용기의 내용물 용량만큼 채우고 병마개(가스킷)로 밀전한 후 거꾸로 세워 60℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다. 다만, 해당 용기 본체를 물로 잘 씻은 후 60℃로 가열한 침출용액을 해당 용기의 내용물 용량만큼 채우고 시계접시로 덮고 60℃를 유지하면서 때때로 저어 가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 공시험용액으로 하고, 공시험용액에 대한 시험결과치를 제외한 양을 시험용액에 대한 시험결과치로 한다. 다만, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 1시간 방치한 액을, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물 또는 4%초산을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 각각 시험용액으로 한다.

나. (생  략)

다. 고무제 용출시험용액의 조제

1) 고무젖꼭지 이외의 고무제

(생  략)

2) 고무젖꼭지

시료를 물로 잘 씻은 후 시료의 무게 1 g 당 20 mL에 해당하는 40℃로 가열한 침출용액에 시료를 담그고 40℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 24시간 방치한다.

라. 종이제 또는 가공지제 용출시험용액의 조제

1) 액체를 넣을 수 있는 시료(액체를 넣을 수 있는 형태로 된 기구․용기류를 말하며 일반적인 포장류는 제외한다)

침출용액을 가득 채워 시계접시로 덮고 25℃를 유지하면서 때때로 저어가며 10분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다.

2) 액체를 넣을 수 없는 시료(액체를 넣을 수 없는 형태로 된 기구․용기류와 포장류를 말한다)

가) 표리가 동일한 시료의 경우

표면적(양면의 표면적을 합하여 계산한다) l cm2 당 2 mL 비율의 침출용액에 시료를 담근 후 시계접시로 덮고 25℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 10분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다. 다만, 다류봉지류 및 커피여과지는 95℃로 가열한 침출용액에 시료를 담근 후 시게접시로 덮고 95℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 5분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다.

나) 표리가 동일치 않은 시료의 경우

식품과 접촉하는 면에 대하여 표면적 l cm2 당 2 mL 비율의 침출용액에 접촉시킨 후 25℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 10분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다. 필요시 그림 Ⅰ의 (a) 또는 (b) 단면용출기구를 사용하여 시험용액을 조제할 수 있다. 다만, 다류봉지류 및 커피여과지는 95℃로 가열한 침출용액에 시료를 담근 후 시게접시로 덮고 95℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 5분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다.

마. 금속제 용출시험용액의 조제

1) 액체를 넣을 수 있는 시료

60℃로 가열한 침출용액을 가득 채워 시계접시로 덮고 60℃를 유지하면서 때때로 저어가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다. 다만, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 1시간 방치한 액을, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물 또는 4%초산을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다.

2) 액체를 넣을 수 없는 시료

식품과 접촉하는 면에 대하여 표면적 1 cm2 당 2 mL 비율의 60℃로 가열한 침출용액에 접촉시킨 후 60℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다. 다만, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 1시간 방치한 액을, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물 또는 4%초산을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다.

바. 목재류 용출시험용액의 조제

1) 액체를 넣을 수 있는 시료

60℃로 가열한 침출용액을 가득 채워 시계접시로 덮고 60℃를 유지하면서 때때로 저어가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다. 다만, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에는 95℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다.

2) 액체를 넣을 수 없는 시료

식품과 접촉하는 면에 대하여 표면적 1 cm2 당 2 mL 비율의 60℃로 가열한 침출용액에 접촉시킨 후 60℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 30분 간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다. 다만, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에는 95℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 30분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다.

사. 유리제, 도자기제, 법랑 및 옹기류 용출시험용액의 조제

1) 액체를 넣었을 때 깊이가 2.5 cm 이상인 시료 (다만, 법랑의 경우 용량이 3 L 이상인 것은 제외한다)

액체를 넣었을 때 넘쳐흐르는 면으로부터 시료 면을 따라 5 mm 아래까지 침출용액을 채워 시계접시로 덮고 암소에서 25℃를 유지하면서 24 시간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다.

2) 액체를 채울 수 없거나 액체를 채웠을 때 깊이가 2.5 cm 미만인 시료 또는 법랑의 경우 용량이 3 L 이상인 시료

가) 액체를 넣었을 때 깊이가 2.5 cm미만인 시료

액체를 채웠을 때 넘쳐흐르는 면으로부터 시료면을 따라 5 mm아래까지 침출용액을 채워 시계접시로 덮고 암소에서 25℃를 유지하면서 24 시간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다.

나) 액체를 넣을 수 없는 시료

식품과 접촉하는 면에 대하여 침출용액에 접촉시킨 후 암소에서 25℃를 유지하면서 24 시간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다.

아. 전분제 용출시험용액의 조제

1) 액체를 넣을 수 있는 시료(액체를 넣을 수 있는 형태로 된 기구․용기류를 말하며 일반적인 포장류는 제외한다)

침출용액을 가득 채워 시계접시로 덮고 25℃를 유지하면서 때때로 저어 가며 10분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다. 다만, 열탕용은 95℃로 유지한 침출용액을 가득 채워 시계접시로 덮고 95℃를 유지하면서 때때로 저어가며 5분간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

2) 액체를 넣을 수 없는 시료(액체를 넣을 수 없는 형태로 된 기구․용기류와 포장류를 말한다)

표면적(양면의 표면적을 합하여 계산한다) l cm2 당 2 mL 비율의 침출용액에 시료를 담근 후 시계접시로 덮고 25℃를 유지하면서 때때로 흔들어 가며 10분간 방치한 액을 비이커에 옮겨 시험용액으로 한다.

6. 중금속 시험법

가. 분석원리

4%초산을 침출용액으로 하여 용출되는 금속류를 총량으로 규제하기 위한 시험법으로, 황화나트륨과 산성 조건 하에서 반응하여 생성되는 금속황화물의 암색-갈색의 정색을 육안으로 납 표준용액의 정색과 비교한다.

나. 시약 및 시액

1) 황화나트륨시액

황화나트륨 5 g을 정밀히 달아 물 10 mL 및 글리세린 30 mL의 혼합용액에 녹인다.

다. 표준용액

1) 표준용액

질산납(Ⅱ)(lead nitrate) l59.8 mg을 정밀히 달아 10% 질산 10 mL에 녹이고 물을 가하여 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 100 mL 메스플라스크에 넣고 물을 가하여 100 mL로 한 액을 표준용액으로 한다(10 μg/mL).

라. 시험용액의 조제

4%초산을 침출용액으로 하여 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 액을 시험용액으로 한다.

마. 시험

시험용액 20 mL를 네슬러관에 취하고 물을 가하여 50 mL로 한다. 따로 표준용액 2 mL를 네슬러관에 취하고 4%초산 20 mL와 물을 가하여 50 mL로 하여 비교표준용액으로 한다. 양 액에 황화나트륨시액 2 방울씩을 가하여 잘 섞어 5분간 방치한 후 양 관을 백색을 배경으로 하여 위 및 옆에서 관찰할 때 시험용액의 색이 비교표준용액의 색보다 진하여서는 아니 된다.

7. (생  략)

8. 증발잔류물 시험법

가. ∼ 나. (생  략)

다. 시험조작

시험용액 200～300 mL(n-헵탄을 침출용액으로 한 경우에는 시험용액 200～300 mL를 가지형 플라스크에 취하여 감압 농축하여 2～6 mL로 한 농축액과 그 플라스크를 n-헵탄 5 mL씩으로 2회 씻은 세액)를 미리 l05℃에서 건조시킨 무게를 알고 있는 백금제 또는 석영제의 증발접시에 취하여 수욕상에서 증발건고한다. 이어서 105℃에서 2시간 건조시킨 후 데시케이타 중에 방냉한다. 이를 식힌 후 칭량하여 증발접시의 전후의 무게차 a(mg)를 구하고 다음 식에 따라 증발잔류물의 양을 구한다.

증발잔류물 (mg/L) ＝	(a—b) × 1,000
	시험용액 채취량(mL)

b : 시험용액과 같은 양의 침출용액에 대하여 얻은 공시험치(mg)

9. 비소시험법

가. (생  략)

나. 굿짜이트(Gutzeit)법

1) ～ 4) (생  략)

5) 시험조작

각 시험법에서 규정한 양의 시험용액을 발생병에 넣고 이에 희석한 염산(1→2) 5 mL 및 요오드칼륨시액 5 mL를 가하여 2～3분간 방치한 다음 산성염화제1주석시액 5 mL를 가하여 10분간 방치한다. 이어 물을 가하여 40 mL로 하고 사상아연 2 g을 가하여 즉시 유리관 B, C 및 D를 꽂은 고무마개 E를 막고 25°의 수욕조에 발생병의 약 4분의 3까지 넣어 1시간 방치한다. 따로, 발생병에 비소표준용액 1 mL를 넣고 위의 시험용액과 동일하게 처리한다. 시험용액 및 표준용액에 대하여 얻어진 브롬제2수은지를 꺼내어 직사광선을 피하여 즉시 색을 비교한다. 이 때 시험용액에 대하여 얻어진 색이 표준용액에 대하여 얻어진 색보다 진하여서는 아니 된다.

다. 디메틸디티오카아바민산은법

1) ～ 2) (생  략)

3) 표준용액의 조제

나. 굿짜이트법 3) 표준용액에 따라 조제한 액을 비소표준용액으로 한다.

4) 시험용액의 조제

각 시험법에서 규정한 시험용액의 조제방법에 따라 조제한 액을 시험용액으로 한다.

5) 시험조작

각 시험법에서 규정한 양의 시험용액을 발생병에 넣고 브로모페놀블루시액 한 방울을 떨어뜨리고 암모니아수 또는 암모니아 시액으로 중화시킨다. 단 침출용액이 물인 경우에는 중화를 생략할 수 있다. 이 용액에 염산(1→2) 5 mL 및 요오드화칼륨시액 5ml를 넣고 2～3분간 방치한 후 염화주석(Ⅱ)시액 5 mL를 넣고 실온에서 10분간 방치한다. 이어서 물을 넣어 40 mL로 만들고 아연(비소시험용) 2g을 첨가하여 바로 B 및 C를 연결한 고무마개 H를 발생 병에 설치한다. C 세관부의 끝은 미리 비화수소흡수액 5 mL를 넣은 흡수관 D의 바닥에 도달하도록 넣어 둔다. 이어서 발생 병은 25℃의 물속에 어깨까지 잠기도록 하여 1시간 방치한다. 흡수관을 제거하고 필요하다면 피리딘을 넣어 5 mL로 만들어 흡수액의 색을 관찰할 때 이 색은 다음 표준색보다도 진해서는 안 된다.

표준색의 조제는 시험용액의 시험과 동시에 실시한다. 시험용액과 동량의 침출용액과 표준용액 2 mL를 발생 병에 넣고 이하 시험용액과 동일하게 조작하여 얻은 흡수액의 색을 표준색으로 한다.

<신  설>

10. ～ 15. (생  략)

제 7. 기구 및 용기포장의 기준규격

Ⅰ. 기구 및 용기․포장의 일반기준

1. (현행과 같음)

2. --- 글리세린, 왁스 등 ----------- ------------------------------ ------------------------------------------------------

3. ～ 7. (현행과 같음)

8. 합성수지제 기구 및 용기․포장에 사용되는 재질은 납, 카드뮴, 수은 및 6가크롬이 100 mg/kg 이하(합계로서) 이어야 한다.

Ⅱ. (현행과 같음)

Ⅲ. 기구 및 용기․포장의 용도별 규격

1. ～ 2. (현행과 같음)

3. 젖병(유리제 제외)의 ---------- --------------------- --------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[표]젖병의 표시용량(최고표시눈금) 및 허용차(단위 : mL)(현행과 같음)

4. (현행과 같음)

Ⅳ. 기구 및 용기․포장의 재질별 규격

1. 합성수지제

1-1 폴리염화비닐(poly(vinyl chloride) : PVC)

가. (현행과 같음)

나. 재질규격(mg/kg)

<삭  제>

1) ～ 3) (현행 2)부터 4)까지와 같음)

다. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 10) (현행과 같음)

라. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) ∼ 3) (현행 5)부터 7)까지와 같음)

4) 납

가) 분석원리

폴리염화비닐에서 용출되는 납을 원자흡광광도기 또는 유도결합플라즈마발광강도측정기로 측정한다.

나) 장치

원자흡광광도기 또는 유도결합플라즈마발광강도측정기

다) 표준용액

질산납(Ⅱ)(lead nitrate) l59.8 mg을 정밀히 달아 10% 질산 10 mL에 녹이고 물을 가하여 100 mL로 한다. 이 액 1 mL를 취하여 1000 mL 메스플라스크에 넣고 각 시험법에 규정된 침출용액을 가하여 1000 mL로 한 액을 납표준용액으로 한다(1 μg/mL).

라) 시험용액의 조제

4%초산을 침출용액으로 하여 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 액을 시험용액으로 한다.

마) 시험조작

시험용액과 표준용액에 대하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 11. 원자흡광광도법(파장 283.3 nm) 또는 12. 유도결합플라즈마발광강도측정법(파장 220.4 nm)에 따라 시험하여 시험용액 중 납의 양을 구한다.

5) ～ 7) (현행 9)부터 11)까지와 같음)

1-2 폴리에틸렌(polyethylene : PE) 및 폴리프로필렌(polypropylene : PP)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 5) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

4) 1-헥센 및 1-옥텐

가) ～ 다) (현행과 같음)

라) 시험용액의 조제

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 액을 시험용액으로 한다.

마) (현행과 같음)

1-3 폴리스티렌(polystyrene : PS)

가. (현행과 같음)

나. 재질규격(mg/kg)

<삭  제>

1) (현행 2)와 같음)

다. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 3) (현행과 같음)

라. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) (현행 5)와 같음)

2) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

3) ～ 4) (현행 7)부터 8)까지와 같음)

1-4 폴리염화비닐리덴(poly(vinylidene chloride) : PVDC)

가. (현행과 같음)

나. 재질규격(mg/kg)

<삭  제>

1) ～ 2) (현행 2)부터 3)까지와 같음)

다. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 3) (현행과 같음)

라. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) ∼ 2) (현행 5)부터 6)까지와 같음)

3) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

4) ～ 5) (현행 8)부터 9)까지와 같음)

1—5 폴리에틸렌테레프탈레이트(poly (ethyleneterephthalate) : PET)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 7) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 6) (현행 6)부터 10)까지와 같음)

1—6 페놀수지(phenol-formaldehyde  resin : PF)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 4) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 4) (현행 6)부터 8)까지와 같음)

1—7 멜라민수지(melamine-form aldehyde  resin : MF)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 5) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) (현행 6)과 같음)

3) 페놀

------------다. 시험방법 3) -------------------

4) 포름알데히드

------------다. 시험방법 4) ------------------------

5) (현행 9)와 같음)

1—8 요소수지(urea-formaldehyde  resin : UF)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 4) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) (현행 6)과 같음)

3) 페놀

------------다. 시험방법 3) -----------------

4) 포름알데히드

------------다. 시험방법 4) -------------------------

1—9 폴리아세탈(polyacetal, poly oxymethylene(POM))

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 4) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

4) 포름알데히드

----------- 다. 시험방법 4) -------------------------

1—10 아크릴수지(Acrylic resin)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 4) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 4) (현행 6)부터 8)까지와 같음)

1-11 폴리아미드(polyamide : PA)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 7) (현행과 같음)

8) 라우로락탐 : 5 이하

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

4) 카프로락탐 및 라우로락탐

가) 분석원리

----------------------- ---------------------- 카프로락탐 및 라우로락탐- -------------------

나) (현행과 같음)

다) 표준원액

----------------- 150 mg 및 라우로락탐(laurolactam) 50 mg을 정밀히 달아 각각 에테르에 녹여 100 mL로 한 액을 각각의 표준원액으로 한다.

라) 혼합표준용액

각 표준원액 1 mL 씩을 취하여 100 mL 메스플라스크에 넣은 다음 에테르를 가하여 100 mL로 한 액을 혼합표준용액으로 한다(카프로락탐 15 μg/mL 및 라우로락탐 5 μg/mL).

마) 시험용액의 조제

----------------------- --------------------------------------------------------------------- 조제한 액 50 mL를 분액여두에 옮겨 에테르 20 mL를 가하여 격렬하게 진탕한 후 정치하여 에테르 층을 50 mL 메스플라스크에 옮긴다. 남은 여액에 에테르 20 mL를 가하고 위와 동일하게 조작하여 에테르 층을 위의 메스플라스크에 합한 후 에테르를 가하여 50 mL로 한 액을 시험용액으로 한다.

바) 시험조작

(1) 기체크로마토그래프 측정조건

- 칼럼 : ---------------- ----------------------------------------

- 칼럼온도 : 80℃에서 ----- -------------------------------- 240℃에 ----  --- 2분간 -------- ---- ----------------------

- 주입부온도 : 220℃

- 주입방식 : 스플릿(10:1)

- 검출기 : --------------

- 검출기온도 : 240℃

- 운반기체 : ------------- -----------------

(2) 정성시험

------ 혼합표준용액을 -- -- 2 μL씩 ------------ ------------------------------------------------------------------------------------ 혼합표준용액 ----------- 카프로락탐 및 라우로락탐--- ------------------

(3) 정량시험

---------------------- ------------------------- 혼합표준용액 ------- ----- 카프로락탐 및 라우로락탐 ---------------- ------------.

---------------------- ----------------------- 혼합표준용액 ---------  카프로락탐 및 라우로락탐 -------------- 카프로락탐 및 라우로락탐의 ------ --------

5) ～ 6) (현행 9)부터 10)까지와 같음)

1—12 폴리메틸펜텐(polymethyl pentene : PMP)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 4) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 4) (현행 6)부터 8)까지와 같음)

1—13 폴리카보네이트(polycarbonate  : PC)

가. (현행과 같음)

나. 재질규격(mg/kg)

<삭  제>

1) (현행 2)와 같음)

<삭  제>

2) (현행 4)와 같음)

다. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 4) (현행과 같음)

5) 디페닐카보네이트 : 0.05 이하

라. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) (현행 5)와 같음)

2) 디페닐카보네이트

가) 분석원리

폴리카보네이트에서 용출되는 디페닐카보네이트를 ---- ---------------------.

나) (현행과 같음)

다) 표준용액

----------------------- -------- 50 mg을 ------ ---- 50% 아세토니트릴에 --------- 이 액 0.1 mL를 취하여 100 mL 메스플라스크에 넣고 50% 아세토니트릴을 가하여 100 mL로 한 액을 표준용액으로 한다(0.5 μg/mL).

라) 시험용액의 조제

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 액 50 mL를 분액여두에 옮겨 n-헵탄 30 mL를 가하여 격렬하게 진탕한 후 정치하여 n-헵탄 층을 250 mL 플라스크에 옮긴다. 남은 여액에 n-헵탄 30 mL를 가하고 위와 동일하게 조작하여 n-헵탄 층을 위의 플라스크에 합하여 감압 농축한 후 잔류물을 아세토니트릴에 녹여 5 mL로 한 액을 시험용액으로 한다.

다만, 침출용액으로 n-헵탄을 사용하여 조제한 시험용액의 경우 시험용액 50 mL를 취하여 감압 농축한 후 잔류물을 아세토니트릴에 녹여 5 mL로 한 액을 최종 시험용액으로 한다.

마) 시험조작

(1) 액체크로마토그래프 측정조건

- 칼럼 : ---------------- -----------------------------

- 칼럼온도 : ----

- 검출기 : -------------- ------------

- 이동상 : 70% 아세토니트릴

<삭  제>

- 유속 : ------

(2) 정성시험

(현행과 같음)

(3) 정량시험

---------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------- ------------------------------------------------------------------------------- 시험용액 중 디페닐카보네이트의 양을 구한다.

3) (현행 7)과 같음)

4) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

5) ～ 6) (현행 9)부터 10)까지와 같음)

1—14 폴리비닐알코올(poly(vinyl alcohol) : PVA)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 3) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

1—15 폴리우레탄(polyurethane : PU)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 5) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 4) (현행 6)부터 8)까지와 같음)

5) 4,4‘-메틸렌디아닐린

-------------- 다. 시험방법 5) ---------------------- --------

1—16 폴리부텐(polybutene-1 : PB-1)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 3) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

1—17 아크릴로니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체(acrylonitrile -butadiene-styrene copolymer : ABS) 및 아크릴로니트릴-스티렌 공중합체(acrylonitrile -styrene  copolymer : AS)

가. (현행과 같음)

나. 재질규격(mg/kg)

<삭  제>

1) ∼ 2) (현행 2)부터 3)까지와 같음)

다. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 4) (현행과 같음)

라. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 휘발성 물질

------------라. 시험방법 1) -----------------------

2) (현행 6)과 같음)

3) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

4) ∼ 6) (현행 8)부터 10)까지와 같음)

1—18 폴리메타크릴스티렌(poly methacrylstyrene : MS)

가. (현행과 같음)

나. 재질규격(mg/kg)

<삭  제>

1) (현행 2)와 같음)

다. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 4) (현행과 같음)

라. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 휘발성 물질

------------ 라. 시험방법 1) -------------------------

2) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

3) ～ 4) (현행 7)부터 8)까지와 같음)

5) 메틸메타크릴레이트

------------ 다. 시험방법 4) ------------------------------

1—19 폴리부틸렌테레프탈레이트 (poly(butyleneterephthalate) : PBT)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 5) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

4) 테레프탈산 및 이소프탈산

------------------------ ---- 다. 시험방법 6) ------ --------------------------------

1—20 폴리아릴설폰(polyarylsulfone : PASF)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 5) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

4) 비스페놀 A(페놀 및 p-터셔리부틸페놀 포함)

------------------라. 시험방법 1) ------------------ -----------------------  -------------

5) (현행 9)와 같음)

1—21 폴리아릴레이트(polyarylate  : PAR)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ∼ 6) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ∼ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

4) 테레프탈산 및 이소프탈산

------------------------- ---라. 시험방법 6) -------- ------------------------------

5) 비스페놀 A(페놀 및 p-터셔리부틸페놀 포함)

------------------라. 시험방법 1) ---------------- ---------------------------------

1—22 히드록시부틸폴리에스테르 (hydroxybutyl polyester : HBP)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 3) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

1—23 폴리아크릴로니트릴(polyacrylo nitrile : PAN)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 4) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

4) 아크릴로니트릴

------------------------ -----------------------------------------------라. 시험방법 6)---------------- ----------

1—24 불소수지(fluorocarbon resin : FR)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ∼ 3) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3)(현행 6)부터 7)까지와 같음)

1—25 폴리페닐렌에테르(poly (phenylene ether) : PPE)

가. (현행과 같음)

나. 재질규격(mg/kg)

<삭  제>

1) (현행 2)와 같음)

다. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 3) (현행과 같음)

라. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 휘발성물질

-------------라. 시험방법 1)  ----------------------

2) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

3) ～ 4) (현행 7)부터 8)까지와 같음)

1—26 이오노머수지(Ionomeric resin)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 3) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

1—27 에틸렌-초산비닐 공중합체 (ethylene-vinylacetate copolymer : EVA)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 3) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～  3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

1—28 메틸메타크릴레이트-아크릴로 니트릴-부타디엔-스티렌 공중합체(methylmethacrylate  -acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer : MABS)

가. (현행과 같음)

나. 재질규격(mg/kg)

<삭  제>

1) ∼ 2) (현행 2)부터 3)까지와 같음)

다. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 5) (현행과 같음)

라. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 휘발성물질

----------- 라. 시험방법 1) ----------------------

2) 1,3-부타디엔

------------------------- -------------- 라. 시험방법2) -----------------------

3) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

4) ～ 5) (현행 8)부터 9)까지와 같음)

6) 메틸메타크릴레이트

------------ 다. 시험방법 4) ---------------------- --------

7) 아크릴로니트릴

------------------------- ----------------------------------------------라. 시험방법 6) -------------- ---------

1—29 폴리에틸렌나프탈레이트(poly (ethylenenaphthalate) : PEN)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 3) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

1—30 에폭시수지(epoxy resin)

가. (현행과 같음)

나. 재질규격(mg/kg)

<삭  제>

1) (현행 2)와 같음)

다. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2)～ 8) (현행과 같음)

라. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 아민류 시험법(트리에틸아민 및 트리부틸아민에 한함)

----------------- 라. 시험방법 3) ----------------- --------------------------------

2) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

3) ～ 4) (현행 7)부터 8)까지와 같음)

5) 비스페놀 A(페놀 및 p-터셔리부틸페놀 포함)

----------------- 라. 시험방법 1) ----------------- ---------------------------------

6) ∼ 7) (현행 10)부터 11)까지와 같음)

8) 4,4‘-메틸렌디아닐린

-------------- 다. 시험방법 5) ---------------------- ----------

1—31 폴리페닐렌설파이드(poly (phenylenesulfide) : PPS)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 4) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 4) (현행 6)부터 8)까지와 같음)

1—32 폴리에테르설폰(poly(ether sulfone)：PES)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 5) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

4) 4,4′-디클로로디페닐설폰

---------------- 다. 시험방법 5) ----------------- ----------------

5) (현행 9)와 같음)

1—33 폴리시클로헥산-1,4-디메틸렌테레프탈레이트(poly(cyclo hexane-1,4-dimethylene terephthalate)：PCT)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 6) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

4) 안티몬

------------------------- 다. 시험방법 4) ----------- ---------

5) 테레프탈산 및 이소프탈산

------------------------- 다. 시험방법 6) ----------- -------------------------

1—34 폴리이미드(polyimide : PI)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 3) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

1-35 폴리에테르에테르케톤(polyether etherketone : PEEK)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 3) (현행과 같음)

4) 히드로퀴논 : 0.6 이하

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

4) 히드로퀴논

가) 분석원리

폴리에테르에테르케톤에서 용출되는 히드로퀴논을 액체크로마토그래프로 측정한다.

나) 장치

액체크로마토그래프

다) 표준용액

히드로퀴논(hydroquinone) 60 mg을 정밀히 달아 10 mM 인산이수소칼륨(KH2PO4) 수용액․아세토니트릴혼합액[92 : 8(v/v)]을 가하여 100 mL로 한다. 이 액 0.1 mL를 취하여 100 mL 메스플라스크에 넣고 10 mM 인산이수소칼륨(KH2PO4) 수용액․아세토니트릴혼합액[92 : 8(v/v)]을 가하여 100 mL로 한 액을 표준용액으로 한다(0.6 μg/mL).

라) 시험용액의 조제

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 5. 재질별 용출시험용액의 조제에 따라 조제한 액을 시험용액으로 한다. 다만, 침출용액으로 n-헵탄을 사용하여 조제한 시험용액의 경우 시험용액 50 mL를 취하여 감압 농축한 후 잔류물을 10 mM 인산이수소칼륨(KH2PO4) 수용액․아세토니트릴혼합액[92 : 8(v/v)]에 녹여 50 mL로 한 액을 최종 시험용액으로 한다.

마) 시험조작

(1) 액체크로마토그래프 측정조건

- 칼럼 : C18(4.6 mm I.D. × 250 mm, 5μm) 또는 이와 동등한 것

- 칼럼온도 : 40℃

- 검출기 : 자외부흡광검출기(파장 : 290 nm)

- 이동상 : 10 mM 인산이수소칼륨 수용액 : 아세토니트릴 (92 : 8)

- 유속 : 분당 1 mL

(2) 정성시험

시험용액 및 표준용액을 각각 10 μL씩 사용하여 (1) 액체크로마토그래프 측정조건에 따라 액체크로마토그래피를 행하고, 시험용액 크로마토그램의 피크검출시간과 표준용액 크로마토그램의 히드로퀴논 피크검출시간이 일치하는지 확인한다.

(3) 정량시험

(2) 정성시험에서 시험용액 크로마토그램의 피크검출시간과 표준용액 크로마토그램의 히드로퀴논 피크검출시간이 일치할 때에는 다음의 시험을 한다.

(2) 정성시험에서 얻어진 시험결과를 토대로 시험용액 및 표준용액 크로마토크램의 히드로퀴논 피크면적을 측정하여 시험용액 중 히드로퀴논의 양을 구한다.

1—36 폴리락타이드(polylactide, poly(lactic acid) : PLA)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 전분을 함유하지 않은 경우

가) 납 : 1.0 이하

나) ∼ 다) (현행과 같음)

2) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

1—37 부틸렌숙시네이트-아디페이트 공중합체(butylene succinate -adipate copolymer : PBSA)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 전분을 함유하지 않은 경우

가) 납 : 1.0 이하

나) ∼ 다) (현행과 같음)

2) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

1-38 경화폴리에스터수지(cross- linked polyester resin)

가. (현행과 같음)

<삭  제>

나. 용출규격(mg/L)

1) 납 : 1.0 이하

2) ～ 5) (현행과 같음)

다. 시험방법

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

<삭  제>

1) 납

1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

2) ～ 3) (현행 6)부터 7)까지와 같음)

4) 테레프탈산 및 이소프탈산

-------------------------  다. 시험방법 6) ----------- ------------

2. 셀로판제

가. ∼ 나. (현행과 같음)

다. 용출규격(mg/L)

1) (현행과 같음)

2) 납 : 1.0 이하

3) (현행과 같음)

라. 시험방법

1) ∼ 4) (현행과 같음)

5) 비소

------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------다만, Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법 중 라.에 따를 경우 시험용액을 증발시켜 10배 농축한 액을 사용하여 시험한다.

6) 납

1. 합성수지제 1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

7) (현행과 같음)

3. 고무제

가. ∼ 나. (현행과 같음)

다. 용출규격

1) 납 : 1.0 mg/L 이하

2) ∼ 7) (현행과 같음)

라. 시험방법

1) ∼ 3) (현행과 같음)

4) 1,3-부타디엔

-------------------------- -------------------------------------------- 라. 시험방법 2) ------------------- ---------

5) 납

1. 합성수지제 1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

6) (현행과 같음)

7) 페놀

------------------------- 다. 시험방법 3) -----------------

8) 포름알데히드

------------------------- 다. 시험방법 4) ---------------- ---------

9) ∼ 10) (현행과 같음)

4. 종이제 또는 가공지제

가. 정의

------------------------- ------------------------ 종이제에 식품용 왁스 또는 합성수지제를 도장가공한 것, 알루미늄박과 폴리에틸렌을 라미네이트 가공한 것 등을 말한다.

나. 재질규격(mg/kg)

가공지제의 경우에는 다음의 규격을 적용하지 아니할 수 있다.

1) ∼ 2) (현행과 같음)

다. 용출규격(mg/L)

가공지제 중 식품과 직접 접촉하는 면에 합성수지제가 사용된 경우에는 해당 합성수지제의 용출규격을 적용한다.

1) (현행과 같음)

2) 납 : 1.0 이하

<삭  제>

3) ～ 4) (현행 4)부터 5)까지와 같음)

라. 시험방법

1) ∼ 5) (현행과 같음)

6) 비소

------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------다만, Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법 중 라.에 따를 경우 시험용액을 증발시켜 10배 농축한 액을 사용하여 시험한다.

7) 납

1. 합성수지제 1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

8) (현행과 같음)

9) 포름알데히드

------------------------- ------------------ 다. 시험방법 4) ------------------- ---------

10) (현행과 같음)

5. 금속제

가. (현행과 같음)

나. 용출규격(mg/L)

------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13)--------------------------

1) ～ 4) (현행과 같음)

5) 비소 : 0.2 이하(As2O3로서)

6) ～ 12) (현행과 같음)

13) 4,4‘-메틸렌디아닐린 : 0.01 이하

다. 시험방법

1) ～ 2) (현행과 같음)

3) 비소

1) 납, 카드뮴 및 니켈 마) 시험용액의 조제에 따라 조제한 시험용액 5 mL를 사용하여 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법에 따라 시험한다. 다만, Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소 시험법 중 라.에 따를 경우 시험용액을 증발시켜 5배 농축한 액을 사용하여 시험한다.

4) (현행과 같음)

5) 포름알데히드

--------------------------  다. 시험방법 4) ------------ --------

6) 염화비닐

가) ∼ 다) (현행과 같음)

라) 내부표준용액

----------------------라. 시험방법 1) ---------- ------

마) (현행과 같음)

바) 시험조작

(1) 기체크로마토그래프/질량분석기 측정조건

---------------------- -- 라. 시험방법 1) ------ -----------------------

(2) ∼ (3) (현행과 같음)

7) 에피클로로히드린

-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------라. 시험방법 7) ---------- ------------

8) 비스페놀 A(페놀 및 p-터셔리부틸페놀 포함)

-------------------------- --------------------------------------------------------------------------------- 라. 시험방법 1) -------- -----------------------------------

9) 비스페놀 A 디글리시딜에테르(비스페놀 A 디글리시딜에테르 이염화물과 비스페놀 A 디글리시딜에테르 이수화물 포함) 및 비스페놀 F 디글리시딜에테르(비스페놀 F 디글리시딜에테르 이염화물과 비스페놀 F 디글리시딜에테르 이수화물 포함)

------------------------------------------------------------------------------------------------라. 시험방법 6) --------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10) 4,4‘-메틸렌디아닐린

1. 합성수지제 1—11 폴리아미드 다. 시험방법 5) 4,4‘-메틸렌디아닐린에 따라 시험한다.

6. 목재류

가. (현행과 같음)

나. 용출규격(mg/L)

1) (현행과 같음)

2) 납 : 1.0 이하

3) ∼ 7) (현행과 같음)

다. 시험방법

1) 비소

------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 다만, Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법 중 라.에 따를 경우 시험용액을 증발시켜 10배 농축한 액을 사용하여 시험한다.

2) 납

------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. 합성수지제 1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

3) ～ 4) (현행과 같음)

7. 유리제, 도자기제, 법랑 및 옹기류

가. ～ 나. (현행과 같음)

다. 시험방법

1) (현행과 같음)

2) 비소

------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 다만, Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법 중 라.에 따를 경우 시험용액을 증발시켜 20배 농축한 액을 사용하여 시험한다.

8. 전분제(Starch)

가. ∼ 나. (현행과 같음)

다. 용출규격(mg/L)

1) (현행과 같음)

2) 납 : 1.0 이하

3) ∼ 5) (현행과 같음)

라. 시험방법

1) ∼ 4) (현행과 같음)

5) 비소

------------------------- --------------------------------------------------------------------- 10 mL를 ----------------------- ------------------------------------------- 다만, Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 9. 비소시험법 중 라.에 따를 경우 시험용액을 증발시켜 10배 농축한 액을 사용하여 시험한다.

6) 납

1. 합성수지제 1-1 폴리염화비닐 라. 시험방법 4) 납에 따라 시험한다.

7) 포름알데히드

------------------------- 다. 시험방법 4) ------------ -----------

8) 형광증백제

4. 종이제 또는 가공지제 라. 시험방법 10) 형광증백제에 따라 시험한다.

9) 과망간산칼륨소비량

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 7. 과망간산칼륨소비량 시험법에 따라 시험한다.

Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법

1. 납 시험법

가. ∼ 다. (현행과 같음)

라. 시험용액의 조제

1) 합성수지제, 셀로판제, 고무제, 종이제 또는 가공지제, 전분제

(현행과 같음)

2) (현행과 같음)

마. 시험조작

(현행과 같음)

1) 합성수지제, 셀로판제, 고무제, 종이제 또는 가공지제, 전분제

(현행과 같음)

2) (현행과 같음)

2. 카드뮴 시험법

가. ∼ 다. (현행과 같음)

라. 시험용액의 조제

-------------------------- ----- 합성수지제, 셀로판제, 고무제, 종이제 또는 가공지제, 전분제--------------------- ----------------------------------

마. (현행과 같음)

3. 수은 시험법

가. ∼ 나. (현행과 같음)

다. 금아말감원자흡광광도법

1) ∼ 3)

<삭  제>

4) 시험조작

(현행과 같음)

4. (현행과 같음)

5. 재질별 용출시험용액의 조제

(현행과 같음)

가. 합성수지제 용출시험용액의 조제

1) 액체를 넣을 수 있는 시료(액체를 넣을 수 있는 형태로 된 기구․용기류를 말하며 일반적인 포장류는 제외한다)

----- 가온한 ------------- ---------------------------------- 30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. 다만, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물 또는 4%초산을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 각각 시험용액으로 한다. 또한, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 1시간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

2) 액체를 넣을 수 없는 시료(액체를 넣을 수 없는 형태로 된 기구․용기류와 포장류를 말한다)

가) 표리가 동일한 시료의 경우

----------------------------------------------------------- 가온한 ------ -------------------------------------------- 30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. 다만, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물 또는 4%초산을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 각각 시험용액으로 한다. 또한, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 1시간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

나) 표리가 동일치 않은 시료의 경우

------------------------- ------------------------------- 가온한 ------------ ----------------------- 30분 간 방치한 액을 시험용액으로 한다. ---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 가온한 ---------- ---------------------------------- 30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. ------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. 다만, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물 또는 4%초산을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 각각 시험용액으로 한다. 또한, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 1시간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

그림 Ⅰ. 단면용출법에 사용하는 용출용 기구(현행과 같음)

다) 병마개(가스킷)의 경우

------------------------- ---------------------------------- 가온한 --------- ------------------------------------------------------------------------------------ 30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. ------ ------------------------------------------------------------- 가온한 ------- --------------------------------------------------------------- 30분간 방치한 액을 공시험용액으로 하고, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 다만, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물 또는 4%초산을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 각각 시험용액으로 한다. 또한, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 1시간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

나. (현행과 같음)

다. 고무제 용출시험용액의 조제

1) 고무젖꼭지 이외의 고무제

(현행과 같음)

2) 고무젖꼭지

--------------------------- ---------------------------------- 가온한 ------------- --------------------- 24시간 ---------

라. 종이제 또는 가공지제 용출시험용액의 조제

1) 액체를 넣을 수 있는 시료(액체를 넣을 수 있는 형태로 된 기구․용기류를 말하며 일반적인 포장류는 제외한다)

------------------------- -----------------------10분간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

2) 액체를 넣을 수 없는 시료(액체를 넣을 수 없는 형태로 된 기구․용기류와 포장류를 말한다)

가) 표리가 동일한 시료의 경우

------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- 10분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. ---- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5분간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

나) 표리가 동일치 않은 시료의 경우

------------------------ ------------------------------------------------------------ 10분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. ---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5분간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

마. 금속제 용출시험용액의 조제

1) 액체를 넣을 수 있는 시료

----- 가온한 -------------- --------------------------------- 30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. 다만, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물, 4%초산 또는 0.5%구연산용액을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 각각 시험용액으로 한다. 또한, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 1시간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

2) 액체를 넣을 수 없는 시료

------------------------------------------------------- 가온한 ---------------- ------------------- 30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. 다만, 사용온도가 100℃ 이상인 시료의 경우에 있어서 물, 4%초산 또는 0.5%구연산용액을 침출용액으로 하는 경우에는 95℃를 유지하면서 30분간 방치한 액을 각각 시험용액으로 한다. 또한, n-헵탄을 침출용액으로 하는 경우에는 25℃를 유지하면서 1시간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

바. 목재류 용출시험용액의 조제

1) 액체를 넣을 수 있는 시료

----- 가온한 ------------- ----------------------------------- 30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. ------- ---------------------------------------------- 30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

2) 액체를 넣을 수 없는 시료

------------------------- ------------------------------ 가온한 ------------- ------------------ 30분 간 방치한 액을 시험용액으로 한다. ------------------------------------------------------------------------------------ 30분간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

사. 유리제, 도자기제, 법랑 및 옹기류 용출시험용액의 조제

1) 액체를 넣었을 때 깊이가 2.5 cm 이상인 시료 (다만, 법랑의 경우 용량이 3 L 이상인 것은 제외한다)

------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 시험용액으로 --- -----

2) 액체를 채울 수 없거나 액체를 채웠을 때 깊이가 2.5 cm 미만인 시료 또는 법랑의 경우 용량이 3 L 이상인 시료

가) 액체를 넣었을 때 깊이가 2.5 cm미만인 시료

------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 시험용액으로 ---

나) 액체를 넣을 수 없는 시료

------------------------- --------------------------------------------------------------- 시험용액으로 ----

아. 전분제 용출시험용액의 조제

1) 액체를 넣을 수 있는 시료(액체를 넣을 수 있는 형태로 된 기구․용기류를 말하며 일반적인 포장류는 제외한다)

------------------------- ----------------------10분간 방치한 액을 시험용액으로 한다. --------------------- ------------------------- 가열한 ------------------- ------------------------------ 5분간 -------------- --------

2) 액체를 넣을 수 없는 시료(액체를 넣을 수 없는 형태로 된 기구․용기류와 포장류를 말한다)

------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- 10분간 방치한 액을 시험용액으로 한다.

6. 중금속 시험법(삭  제)

7. (현행과 같음)

8. 증발잔류물 시험법

가. ∼ 나. (현행과 같음)

다. 시험조작

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 백금제, 석영제 또는 유리제의 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

증발잔류물 (mg/L) ＝	(a—b) × 1,000
	시험용액 채취량(mL)

------------------------- ------------------------

9. 비소시험법

가. (현행과 같음)

나. 굿짜이트(Gutzeit)법

1) ～ 4) (현행과 같음)

5) 시험조작

각 재질별 규격에서 정한 ---- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

다. 디메틸디티오카아바민산은법

1) ～ 2) (현행과 같음)

3) 표준용액

------------------------- -----------------------------------

4) 시험용액의 조제

각 재질별 규격에서 정한 시험용액의 조제에 ------------- ------------------

5) 시험조작

각 재질별 규격에서 정한 ---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------- ------------------------------------------------------------------------------ 1 mL를 ------------------ --------------------------------------------------

라. 유도결합플라즈마발광강도측정법

1) 장치

유도결합플라즈마발광강도측정기

2) 표준용액

나. 굿짜이트법 3) 표준용액에 따라 조제한 액을 비소표준용액으로 한다.

3) 시험용액의 조제

각 재질별 규격에서 정한 시험용액의 조제에 따라 조제한 액을 시험용액으로 한다.

4) 시험조작

시험용액과 표준용액에 대해 Ⅴ. 기구 및 용기․포장의 일반시험법 12. 유도결합플라즈마발광강도측정법(파장 : 193.7 nm)에 따라 시험할 때 시험용액에 대하여 얻어진 발광강도는 표준용액에 대하여 얻어진 발광강도 보다 커서는 아니 된다.

10. ～ 15. (현행과 같음)